| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ГОСТ 9.401-91 КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР # Единая система защиты от коррозии и старения ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов Unified system of corrosion and ageing protection. Paint coatings General requirements and methods of accelerated tests on resistance to the action of climatic factors; # ГОСТ 9.401-91. Дата введения 01.07.92 Настоящий стандарт устанавливает общие требования и методы ускоренных испытаний лакокрасочных покрытий (далее-покрытий) металлических и неметаллических поверхностей изделий, предназначенных для условий эксплуатации по ГОСТ 9.104 (кроме В5) и типов атмосферы по ГОСТ 15150. Стандарт не распространяется на покрытия летательных аппаратов и покрытий подводной части изделий судостроения. Требования настоящего стандарта являются обязательными. # 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. Подготовку поверхности изделий из черных и цветных металлов и сплавов-по ГОСТ 9.402. 1.2. Требования к поверхности древесины, ее влажности и необходимости антисептирования устанавливают в нормативно-технической документации на изделие. 1.3. Системы покрытий (число слоев или толщину покрытия, режимы сушки, сочетаемость грунтовок, эмалей и шпатлевок) устанавливают в НТД на окрашивание изделий в зависимости от условий эксплуатации и требований настоящего стандарта. 1.4. Перечень лакокрасочных материалов и их сочетаемость для окрашивания металлов приведен в приложении 1; перечень лакокрасочных материалов и их сочетаемость для окрашивания древесины и древесных материалов, бетона, асфальта, шифера, кирпича, штукатурки приведен в приложении 2; перечень лакокрасочных материалов, допускаемых для окрашивания автомобилей, тракторов и железнодорожных вагонов в общеклиматическом исполнении, в том числе предназначенных для эксплуатации в условиях тропического и тропического морского климата приведен в приложении 3; перечень нормативно-технической документации на лакокрасочные материалы приведен в приложении 4. 1.5. Параметры методов окрашивания изделий-по ГОСТ 9.105 или по НТД на лакокрасочные материалы. 1.6. Для условий эксплуатации изделий в макроклиматических районах с тропическим, тропическим морским климатом, а также для изделий общеклиматического и всеклиматического исполнений, сушку лакокрасочного материала, имеющего горячий и естественный режимы сушки, проводят по режимам горячей сушки. 1.7. Покрытия, полученные на основе лакокрасочных материалов, приведенных в приложении 1, при соблюдении требований НТД на окрашивание, сушку, хранение и эксплуатацию изделий обеспечивают атмосферостойкость (срок службы): в условиях эксплуатации У1, У2, У3 по ГОСТ 9.104 не менее 2 лет с сохранностью защитных свойств не более балла 1 по ГОСТ 9.407 для всех классов покрытий по ГОСТ 9.032, декоративных свойств-не более балла 2 для высокоглянцевых, глянцевых покрытий I-III классов (с обработкой полировочным составом) и не более балла 3 для полуглянцевых, полуматовых, матовых и глубокоматовых покрытий I-III классов и всех видов покрытий IV-VII классов; в условиях эксплуатации ХЛ1, УХЛ1, ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3 не менее 2 лет с сохранностью защитных свойств не более балла 1 для всех классов покрытий, не менее года с сохранностью декоративных свойств не более балла 2 для высокоглянцевых, глянцевых покрытий I-III классов (с обработкой полировочным составом) и не более балла 3 для полуглянцевых, полуматовых, матовых и глубокоматовых покрытий I-III классов и всех видов покрытий IV-VII классов; в условиях эксплуатации В1, В2, В3, О1, О2, Т1, Т2, Т3 не менее года с сохранностью защитных свойств до балла 1 для всех классов покрытий, декоративных свойств не более балла 3 для высокоглянцевых, глянцевых покрытий I-III классов (с обработкой полировочным составом) и не более балла 4 для полуглянцевых, полуматовых, матовых и глубокоматовых покрытий I-III классов и всех видов покрытий IV-VII классов; в условиях эксплуатации ОМ1, ОМ2, ОМ3 не менее года с сохранностью защитных свойств не более балла 2 и декоративных свойств не более балла 3 для всех классов покрытий. 1.8. Дополнительную защиту изделий с покрытиями на период транспортирования и хранения проводят в соответствии с требованиями НТД на изделие. Перечень консервационных составов, применяемых для дополнительной защиты покрытий, приведен в приложении 5. 1.9. При транспортировании изделий без герметичной упаковки и дополнительной защиты на период более 3 мес покрытия должны отвечать требованиям, установленным для климатических условий эксплуатации района транспортирования. 1.10. При разработке новых лакокрасочных материалов, изменении рецептуры серийных лакокрасочных материалов и технологических процессов получения лакокрасочных материалов и покрытий, а также при проведении периодических испытаний на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят ускоренные испытания. 1.11. Периодичность проведения испытаний на соответствие требованиям настоящего стандарта должна устанавливаться в НТД на покрытия изделий или лакокрасочные материалы. 1.12. Покрытия, полученные на основе новых лакокрасочных материалов и предназначенные для 1-й и 2-й категорий размещения по ГОСТ 15150, испытывают в атмосферных условиях по ГОСТ 6992 в представительных пунктах не менее 2 лет в условиях умеренного и холодного климата, не менее года в условиях тропического и тропического морского. Представительные пункты для проведения экспонирования образцов покрытий в атмосферных условиях приведены в приложении 6. 1.13. Для определения целесообразности проведения испытаний покрытий на воздействие климатических факторов проводят предварительные испытания по методам А, Б, В. Покрытия, предназначенные для условий эксплуатации ХЛ1, УХЛ1, ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3 подвергают предварительным испытаниям по методу А; Т2, Т3-по методу Б; Т1-по методам Б и В; О2, В2, В3-по методам А, Б; О1, В1-по методам А, Б, В. Испытания по методам А, Б, В проводят параллельно. Покрытия, предназначенные для условий эксплуатации в макроклиматическом районе с умеренным климатом, предварительным испытаниям не подвергают. 1.14. После проведения предварительных испытаний покрытия должны соответствовать требованиям: метод А-адгезия покрытия методом решетчатых надрезов не более балла 3 по ГОСТ 15140; метод Б-величина распространения коррозии от надреза не более 2 мм; метод В-декоративные свойства для высокоглянцевых, глянцевых покрытий I-III классов по ГОСТ 9.032 (с обработкой полировочным составом) не более балла 3, для полуглянцевых, полуматовых, матовых, глубокоматовых покрытий I-III классов и всех видов покрытий IV-VII классов-не более балла 4 по ГОСТ 9.407. 1.15. Покрытия, выдержавшие предварительные испытания, подвергают испытаниям на комплексное воздействие климатических факторов внешней среды (ускоренные испытания). Выбор метода испытаний в зависимости от условий эксплуатации по ГОСТ 9.104 и типа атмосферы по ГОСТ 15150 приведен в приложении 7. 1.16. После ускоренных испытаний покрытия должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1. 1.17. Последовательность перемещения и продолжительность выдержки образцов при ускоренных испытаниях приведены в приложении 9. 1.18. Покрытия, предназначенные для эксплуатации в условиях УХЛ4, О4, В4, должны дополнительно подвергаться санитарно-химическим исследованиям в соответствии с НТД 1 1.19. Сроки службы покрытий в условиях эксплуатации У1, ХЛ1, УХЛ1 более срока, установленного в п. 1.7, определяют по приложению 10. 1.20. Срок службы покрытий в условиях эксплуатации ОМ1, ОМ2 и ОМ3 определяют по приложению 11. 1.21. Испытания покрытий на грибостойкость проводят по ГОСТ 9.050, нормы по грибостойкости устанавливают в НТД на изделие. 1.22. Покрытия, подвергающиеся в процессе эксплуатации воздействию климатических факторов в сочетании с воздействием особых сред по ГОСТ 9.032, дополнительно испытывают по ГОСТ 9.403 или по НТД, устанавливающей технические требования к покрытиям изделий. 1.23. Для установления срока службы покрытий с учетом условий транспортирования дополнительно проводят испытания, установленные для условий эксплуатации района транспортирования. Таблица 1 Тип; Но-; Ко-; Оценка покрытия по ГОСТ 9.407. Обозначение условий; атмосферы; мер мето-; личество; Балльная, балл, не более; Количественная, не менее; Адгезия по ГОСТ 115140 (метод 2),. эксплуатации по ГОСТ 9.104; по ГОСТ 115150; да испытаний; циклов; по декоративным свойствам для классов покрытий по ГОСТ 9.032; по защитным свойствам; по декоративным свойствам для классов покрытий по ГОСТ 9.032; по защитным свойствам; балл, не более. I-III; IV-VII; I-III; IV-VII. У1; 2; 15; 2; 3; 1; 0,90; 0,65; 1,00; Не нормируется. ХЛ1, УХЛ1; 3; 15; 2; 3; 1; 0,90; 0,65; 1,00; 3. Т1; 4; 20; 3; 4; 1; 0,65; 0,40; 1,00; Не нормируется. У2, У3; I; 12; 15; 2; 2; 1; 0,90; 0,90; 1,00; То же. ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3; 13; 15; 2; 3; 1; 0,90; 0,65; 1,00; 3. Т2; 14; 20; 2; 4; 1; 0,90; 0,40; 1,00; Не нормируется. Т3; 14; 10; 2; 4; 1; 0,90; 0,40; 1,00; То же. У1; 5; 15; 2; 3; 1; 0,90; 0,65; 1,00; Не нормируется. ХЛ1, УХЛ1; 6; 15; 2; 3; 1; 0,90; 0,65; 1,00; 3. Т1; 7; 30; 3; 4,; 1.; 0,65; 0,40; 1,00; Не нормируется. У2, У3; II; 15; 15; 2; 2; 1; 0,90; 0,90; 1,00; То же. ХЛ2, ХЛ3, УХЛ2 УХЛ3; 16; 15; 2; 3; 1; 0,90; 0.65; 1,00; 3. Т2; 17; 20; 2; 4; 1; 0,90; 0,40; 1,00; Не нормируется. Т3; 17; 10; 2; 4; 1; 0,90; 0,40; 1,00; То же. ОМ1; 10; 4; 3; 3; 3; 0,65; 0,65; 0,80; Не нормируется. ОМ2; 20; 3; 2; 2; 2; 0,90; 0,90; 0,95; То же. ОМ3; III; 20; 2; 2; 2; 2; 0,90; 0,90; 0,95; ». Т1; 9; 20; 3; 4; 1; 0,65; 0,40; 1,00; ». Т2; 19; 20; 2; 4; 1; 0,90; 0,40; 1,00; ». Т3; 19; 10; 2; 4; 1; 0,90; 0,40; 1,00; ». Т1; 11; 20; 3; 4; 1; 0,65; 040; 1 00; Не нормируется. Т2; 2,1; 20; 2; 4; 1; 0,90; 0,40; 1,00; То же. Т3; IV; 21; 10; 2; 4; 1; 0,90; 0,40; 1,00; ». О1; 8; 20; 3; 4; 1; 0,65; 0,40; 1,00; 3. О2; 18; 20; 2; 4; 1; 0,90; 0,40; 1,00; То же. Bl; III-; 8 и 10; 20 4; 3 3; 4 3; 1 3; 0,65 0,65; 0,40 0,65; 1,00 0,80; 3 Не нормируется. В2, В3; IV; 18 и 20; 20 3; 2 2; 4 2; 1 2; 0,90 0,90; 0,40 0,90; 1,00 0,95; 3 Не нормируется. УХЛ4, О4, В4; I-IV; 1; 5; 2; 4; 1; 0,90; 0,40; 1,00; Не нормируется. Примечания: 1. Покрытия, предназначенные для эксплуатации в условиях B1, испытывают по методу 8 в течение 20 циклов и по методу 10 в течение 4 циклов, в условиях В2, В3-по методу 18 в течение 20 циклов и по методу 20 в течение 3 циклов. Испытания проводят на параллельных образцах. Покрытия после испытания по методу 8 должны соответствовать требованиям, установленным для условий 01, после испытаний по методу 18-для условий 02, по методу 10-для условий ОМ1, по методу 20-для условий ОМ2, ОМ3. 2. Покрытия, предназначенные для эксплуатации в условиях Т1, Т2 и Т3 в прибрежной территории в пределах непосредственного воздействия морской воды, испытывают по методам 11 и 21 соответственно. 3. Испытания проводят на параллельных образцах. В зависимости от условий эксплуатации и транспортирования изделий с покрытиями допускается проводить последовательные испытания на одних и тех же образцах. 4. Количественную оценку состояния покрытий после испытаний по методам 10 и 20 определяют в соответствии с приложением 8. # 2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 2.1. Отбор образцов 2.1.1. Образцами для испытаний являются окрашенные пластины размером 150 ´ 70 мм. Материал для пластин выбирают в соответствии с предполагаемым материалом изделий. Толщина неокрашенной пластины-0,8-1,2 мм. 2.1.2. Допускается применять пластины из листовой стали по ГОСТ 16523 марок 08кп, 08пс (ГОСТ 1050) 08Ю (ГОСТ 9045) или другие материалы в соответствии с требованиями НТД на лакокрасочные материалы, а также детали и сборочные единицы, изготовленные с учетом формы, особенностей и размера изделий (со сварными швами, неразъемными соединениями и другие) минимальным размером 40 ´ 60 мм. 2.1.3. Для проведения испытаний изготовляют по одной и той технологии не менее трех образцов и один контрольный. Общее количество образцов устанавливают в зависимости от продолжительности испытаний, числа промежуточных съемов количества образцов, снимаемых с испытаний. Для испытаний по методам А и Б контрольный образец не изготовляют. 2.2. Аппаратура 2.2.1. Камера холода, отвечающая требованиям ГОСТ 20.57.406 или другая, обеспечивающая испытательный режиме с отклонениями, не превышающими указанные в настоящем стандарте. 2.2.2. Камера соляного тумана, обеспечивающая непрерывное распыление раствора хлористого натрия с концентрацией конденсата (50 ± 5) г/дм3 и рН 6,5-7,2 при температуре (35 ± 2) °С. Туман должен обладать такой скоростью оседания, чтобы средний объем раствора, собираемого за 16 ч с 80 см2 горизонтальной поверхности, составлял от 1,0 до 2,0 см3 за 1 ч. Измерение скорости оседания тумана следует проводить не менее чем в двух местах испытательного пространства. В качестве коллектора для определения скорости оседания тумана применяют стеклянную воронку диаметром 100 мм, помещенную в мерный цилиндр. 2.2.3. Камера соляного тумана по ГОСТ 20.57.406 с воздействием коррозионно-активной среды по ГОСТ 24927, содержащей хлористый натрий и сернистый газ. 2.2.4. Камера влаги, отвечающая требованиям ГОСТ 20.57.406 или другая, обеспечивающая испытательный режим с отклонениями, не превышающими указанные в настоящем стандарте. 2.2.5. Аппарат искусственной погоды с ксеноновыми электродуговыми, ртутно-кварцевыми или другими излучателями в котором автоматически поддерживаются в течение заданного времени следующие условия: температура (60 ± 3) °С (в аппаратах открытого типа, например ИП-1-3, температура не нормируется); орошение дистиллированной водой в течение 3 мин через каждые 17 мин (режим 3-17) или орошение дистиллированной водой в течение 4 мин через каждые 16 мин (режим 4-16); интегральная поверхностная плотность потока излучения на заданном расстоянии от излучателя до образца при непрерывном облучении ксеноновыми лампами-(1120 ± 140) Вт/м2, электродуговыми и ртутно-кварцевыми лампами в аппаратах ИП-1-3-(730 ± 140) Вт/м2 при поверхностной плотности потока ультрафиолетового излучения (30 ± 5) Вт/м2; минимальное расстояние от образцов до источника излучения в аппарате ИП-1-3 для ртутно-кварцевых ламп-(200 ± 30) мм, для электродуговых ламп-(130 ± 30) мм. Интегральную поверхностную плотность потока излучения контролируют универсальным пиранометром М-80. 2.2.6. Камера солнечной радиации, отвечающая требованиям ГОСТ 20.57.406. 2.2.7. Камера сернистого газа, в которой автоматически поддерживается температура (40 ± 2) °С, относительная влажность (97 ± 3) %, концентрация сернистого газа (5 ± 1) мг/м3. 2.2.8. Термокамера, в которой автоматически поддерживается температура (60 ± 2) °С. 2.2.9. Эксикаторы по ГОСТ 25336 с влагопоглотителем типа хлористого кальция. 2.2.10. Перечень аппаратуры для проведения испытаний приведен в приложении 12. Допускается применять другие типы аппаратуры, обеспечивающие режимы проведения испытания. 2.2.11. Соответствие методов ускоренных испытаний настоящего стандарта методам отмененных стандартов приведено в приложении 13. 2.3. Подготовка к испытаниям 2.3.1. Подготовка поверхности пластин к испытаниям по пп. 1.1 и 1.2. 2.3.2. Испытуемую систему покрытия наносят на лицевую, обратную стороны и кромки пластин. Допускается наносить на обратную сторону и кромки пластин другие лакокрасочные материалы (например шпатлевку ЭП-0010), которые обеспечивают защиту в течение всего срока испытаний. Сушку лакокрасочных материалов для защиты обратной стороны и кромок пластин проводят в естественных условиях. 2.3.3. Для испытания покрытий по методу А испытуемую систему покрытия наносят на одну сторону пластины. 2.3.4. Перед испытаниями образцы с покрытиями естественной сушки выдерживают не менее 7 сут, покрытия горячей сушки-не менее 1 сут при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % без прямого попадания света. 2.3.5. При подготовке образцов для испытаний по методу Б на лицевой стороне образца делают перпендикулярный или крестообразный надрез (по диагонали пластины), не доводя до края 20 мм. Расстояние между надрезами при перпендикулярном надрезе должно быть 20 мм. Надрезы покрытия до металла шириной 0,5 мм делают резцом вручную за одно движение вдоль линейки. Для надрезов используют резцы с режущей частью из стали Р-18 по ГОСТ 23522 с углом заточки 36-38° и шириной режущей кромки 0,5 мм. При необходимости проводят заточку и замену резца. 2.3.6. Контрольные образцы хранят без доступа света при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение всего срока испытаний. 2.3.7. Подготовку к испытаниям на стойкость в атмосферных условиях проводят по ГОСТ 6992. 2.4. Проведение испытаний 2.4.1. Определение стойкости покрытия к воздействию низкой температуры (метод А) 2.4.1.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по п. 2.2.1; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.1.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру холода и выдерживают при температуре минус (60 ± 3) °С в течение 2 ч, затем определяют адгезию методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140 в течение 20-25 с после извлечения из камеры. 2.4.1.3.Оценка результатов испытаний Покрытие считают выдержавшим испытание, если два образца из трех соответствуют требованиям п. 1.14. 2.4.2. Определение стойкости покрытий к воздействию соляного тумана (распространение коррозии от надреза) (метод Б) 2.4.2.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура по пп. 2.2.2 и 2.2.9; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.2.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру соляного тумана под углом 20° ± 5° к вертикали испытуемой поверхностью вверх на расстоянии не менее 20 мм друг от друга, от стенок-не менее 100 мм, от дна камеры-не менее 200 мм и выдерживают при температуре (35 ± 2) °С и концентрации хлористого натрия в непрерывно распыляемом растворе (50 ± 5) г/дм3 не менее 240 ч, затем образцы извлекают из камеры и определяют величину распространения коррозии от надреза. Не допускается расположение образцов друг над другом. 2.4.2.3. Продолжительность перерыва при испытании не должна быть более 48 ч. 2.4.2.4. При перерывах и после окончания испытаний образцы извлекают из камеры, промывают водой для удаления соляного раствора, просушивают фильтровальной бумагой и хранят в условиях, исключающих возникновение или дальнейшее развитие коррозии, например, в эксикаторах с влагопоглотителями. 2.4.2.5. Оценка результатов испытаний Покрытие после промывки водой и просушивания фильтровальной бумагой размягчают смесью ацетона с диметилформамидом в соотношении 1:1 и удаляют с образца, осторожно поднимая пленку покрытия лезвием, не повреждая зону, прилегающую к надрезу. Допускается применять смесь растворителей, используемых при нанесении покрытия, или смывки, не удаляющие коррозию, образующуюся в результате испытаний, и не вызывающие ее при смывании покрытия. Значение распространения коррозии от надреза определяют по среднему значению двух линий, рассчитанному с учетом максимального поражения через каждые 10 мм линии надреза. Участок в области пересечения линий в радиусе 10 мм при крестообразном надрезе в расчет не принимают. Значение распространения коррозии от надреза (Wd), в миллиметрах вычисляют по формуле , (1) где d-общая ширина распространения коррозии, мм (; dimax- максимальная ширина распространения коррозии на каждом участке линии надреза длиной 10 мм; п-число участков линии надреза длиной 10 мм); do-ширина первоначального надреза, равная 0,5 мм. 2.4.2.6. Оценка результатов испытаний-по п. 2.4.1.3. 2.4.3. Определение стойкости к воздействию солнечного излучения (метод В) 2.4.3.1. Отбор образцов-по п. 2.1, аппаратура-по п. 2.2.5; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.3.2. Проведение испытаний Образцы помещают в аппарат искусственной погоды и подвергают непрерывному облучению не менее 100 ч. 2.4.3.3. Продолжительность перерыва при испытании не более 48 ч, при этом образцы извлекают из камеры и хранят, как контрольные. 2.4.3.4. Осмотр образцов проводят после испытаний. 2.4.3.5. Оценка внешнего вида (декоративных свойств)-по ГОСТ 9.407. Оценку изменения блеска высокоглянцевых и полуглянцевых покрытий I-III классов по ГОСТ 9.032 проводят с обработкой полировочным составом. 2.4.3.6. Оценка результатов испытаний-по п. 2.4.1.3. 2.4.4. Определение стойкости покрытий к непродолжительному воздействию солнечного излучения и повышенной температуры и влажности (метод 1) 2.4.4.1. Отбор образцов – по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.4, 2.2.5; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.4.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 1 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в аппарат искусственной погоды, работающий по режиму 3-17, и выдерживают в течение 2 ч. Образцы извлекают из аппарата искусственной погоды и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 19 ч. Цикл повторяют не менее 5 раз. 2.4.4.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.3.3. 2.4.4.4. Продолжительность перемещения образцов из одного аппарата в другой не более 10 мин. 2.4.4.5. Осмотр образцов при испытании через 1, 2, 3, 5, 7, 10 циклов, затем через каждые 5 циклов. 2.4.4.6. Оценка внешнего вида-по ГОСТ 9.407. При оценке не учитывают состояние покрытий на кромках и прилегающих к ним поверхностях на расстоянии 10 мм. Обработка поверхности перед осмотром-по ГОСТ 6992. 2.4.4.7. При оценке результатов испытаний считают, что покрытие выдержало испытание, если два образца из трех соответствуют требованиям п. 1.16. 2.4.5. Определение стойкости покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности и солнечного излучения (методы 2-4) 2.4.5.1. Метод 2 2.4.5.1.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-попп. 2.2.1, 2.2.4, 2,2.5; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.5.1.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 6 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (45 ± 3)° С в течение 3 ч. Из камеры холода образцы переносят в аппарат искусственной погоды, работающий по режиму 3-17, и выдерживают в течение 7 ч. Образцы извлекают из аппарата искусственной погоды и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 6 ч. Цикл повторяют не менее 15 раз. 2.4.5.1.3. Продолжительность перерыва при испытании между циклами не более 96 ч, при этом образцы извлекают из камеры и хранят, как контрольные. 2.4.5.1.4. Продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов, оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по пп. 2.4.4.5, 2.4.4.6; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.5.2. Метод 3 2.4.5.2.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.1, 2.2.4, 2,2.5; подготовка к испытаниям -по п. 2.3. 2.4.5.2.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (30 ± 3) °С в течение 6 ч. Из камеры холода образцы переносят в аппарат искусственной погоды, работающий по режиму 3-17, и выдерживают в течение 5 ч, затем образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (60 ± 3) °С в течение 3 ч. Образцы извлекают из камеры холода и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 6 ч. Цикл повторяют не менее 15 раз. 2.4.5.2.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов, оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по пп. 2.4.4.5 и 2.4.4.6. 2.4.5.2.4. Адгезию покрытий после испытаний определяют методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140 после выдержки образцов в течение 1 ч на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. 2.4.5.2.5. Оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.5.3.Meтод 4 2.4.5.3.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.4, 2.2.5; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.5.3.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 10 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в аппарат искусственной погоды, работающий по режиму 4-16, и выдерживают в течение 10 ч. Образцы извлекают из аппарата искусственной погоды и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 2 ч. Цикл повторяют не менее 20 раз. 2.4.5.3.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5, оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по пп. 2.4.4.5 и 2.4.4.6; оценка изменения блеска покрытий-по п. 2.4.3.5; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4 7. 2.4.6. Определение стойкости покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности, сернистого газа и солнечного излучения (методы 5-8) 2.4.6.1. Метод 5 2.4.6.1.1. Отбор образцов – по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.6.1.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 4 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру сернистого газа и выдерживают при концентрации сернистого газа (5 ± 1) мг/м3 температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч. Из камеры сернистого газа образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (45 ± 3) °С в течение 3 ч. Из камеры холода образцы переносят в аппарат искусственной погоды, работающий по режиму 3-17, и выдерживают в течение 7 ч. Образцы извлекают из аппарата искусственной погоды и выдерживают при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 6 ч. Цикл повторяют не менее 15 раз. 2.4.6.1.3. Продолжительность перерыва между циклами по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4, осмотр образцов-по п. 2.4.4.5, оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по пп. 2.4.4.6; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.6.2.Метод 6 2.4.6.2.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-попп. 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.6.2.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру сернистого газа и выдерживают при концентрации сернистого газа (5 ± 1) мг/м3, температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч. Из камеры сернистого газа образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (30 ± 3) °С в течение 6 ч. Из камеры холода образцы переносят в аппарат искусственной погоды, работающий по режиму 3-17, и выдерживают в течение 5 ч, затем образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (60 ± 3) °С в течение 3 ч. Образцы извлекают из камеры холода и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 6 ч. Цикл повторяют не менее 15 раз. 2.4.6.2.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5, оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; определение адгезии по п. 2.4.5.2.4; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.6.3. Метод 7 2.4.6.3.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.6.3.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 8 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру сернистого газа и выдерживают при концентрации сернистого газа (5 ± 1) мг/м3, температуре (40 ± 2)°С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч. Из камеры сернистого газа образцы переносят в аппарат искусственной погоды, работающий по режиму 4-16, и выдерживают в течение 10 ч. Образцы извлекают из аппарата искусственной погоды и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 2 ч. Цикл повторяют не менее 20 раз. 2.4.6.3.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5, оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка изменения блеска покрытий-по п. 2.4.3.5; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.6.4. Метод 8. 2.4.6.4.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.6.4.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 7 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру сернистого газа и выдерживают при концентрации сернистого газа (5 ± 1) мг/м3, температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч. Из камеры сернистого газа образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (60 ± 3) °С в течение 3 ч. Из камеры холода образцы переносят в аппарат искусственной погоды, работающий по режиму 4-16, и выдерживают в течение 10 ч. Образцы извлекают из аппарата искусственной погоды и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 2 ч. Цикл повторяют не менее 20 раз. 2.4.6.4.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка изменения блеска покрытий-по п. 2.4.3.5; определение адгезии-по п. 2.4.5.2.4; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.7. Определение стойкости покрытий к воздействию повышенной температуры, влажности, соляного тумана и солнечного излучения (метод 9) 2.4.7.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.7.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (55±2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 5 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру соляного тумана и располагают под углом 20° ± 5° к вертикали испытуемой поверхностью вверх и выдерживают в течение 3 ч, затем переносят в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 5 ч. Из камеры влаги образцы переносят в аппарат искусственной погоды, работающий по режиму 4-16, и выдерживают в течение 10 ч. Образцы извлекают из аппарата искусственной погоды и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 1 ч. Цикл повторяют не менее 20 раз. 2.4.7.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по пп. 2.4.4.4 и 2.4.4,5; осмотр образцов, оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка изменения блеска покрытий-по п. 2.4.3.5; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.8. Определение стойкости покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности, соляного тумана, сернистого газа и солнечного излучения (методы 10-11) 2.4.8.1. Метод 10 (определение стойкости, покрытий на надводном борту и надстройках судов неограниченного района плавания) 2.4.8.1.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.8.1.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру соляного тумана под углом 45° и выдерживают при воздействии соляного тумана с агрессивными добавками, получаемого распылением раствора с концентрацией хлористого натрия (50 ± 5) г/дм3 и сернистокислого натрия с концентрацией (10 ± 1) г/дм3 при температуре (35 ± 2) °С в течение 4 ч. Из камеры соляного тумана образцы переносят в камеру солнечной радиации и выдерживают при воздействии излучения ксеноновых ламп с интегральной поверхностной плотностью потока излучения (1125 ± 140) Вт/м2 и температуре (55 ± 2) °С в течение 16 ч. Из камеры солнечной радиации образцы переносят в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (95 ± 3) % в течение 16 ч, затем в течение 1 ч температуру в камере понижают до (45 ± 2) °С и выдерживают образцы при относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 38 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру соляного тумана и подвергают воздействию соляного тумана, получаемого при распылении раствора с концентрацией хлористого натрия (50 ± 5) г/дм3 при температуре (35 ± 2) °С в течение 4 ч. Из камеры соляного тумана образцы переносят в камеру влаги и выдерживают при температуре (60 ± 2) °С и относительной влажности воздуха менее 50 % в течение 2 ч, затем при относительной влажности воздуха (95 ± 3) % и температуре (55 ± 2) °С в течение 8 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (40 ± 2) °С в течение 6 ч. Образцы извлекают из камеры холода и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 2 ч. Цикл повторяют не менее 4 раз. Значение рН соляного раствора должно быть 6,8-7,2, значение рН корректируют раствором соляной кислоты. Для каждого цикла распыления готовят свежий раствор. Концентрация сернистого газа в атмосфере испытательной камеры должна быть (40 ± 10) мг/м3. 2.4.8.1.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов после каждого цикла; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка результатов испытаний по п. 2.4.4.7. Количественная оценка внешнего вида покрытий-по приложению 8, определение срока службы-по приложению 11. 2.4.8.2. Метод 11 2.4.8.2.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.7; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.8.2.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 5 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру соляного тумана, располагают под углом 20° ± 5° к вертикали испытуемой поверхностью вверх и выдерживают в течение 3 ч, затем переносят вновь в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 3 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру сернистого газа с концентрацией сернистого газа (5 ± 1) мг/м3 относительной влажностью воздуха (97 ± 3) % и выдерживают при температуре (40 ± 2) °С в течение 2 ч. Из камеры сернистого газа образцы переносят в аппарат искусственной погоды, работающий по режиму 4-16, и выдерживают в течение 10 ч. Образцы извлекают из аппарата искусственной погоды и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 1 ч. Цикл повторяют не менее 20 раз. 2.4.8.2.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка изменения блеска покрытий-по п. 2.4.3.5; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4,7. 2.4.9. Определение стойкости к воздействию переменной температуры и повышенной влажности (методы 12-14) 2.4.9.1. Метод 12 2.4.9.1.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.1, 2.2.4, 2.2.8; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.9.1.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 6 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (45 ± 3) °С в течение 3 ч. Из камеры холода образцы переносят в термокамеру и выдерживают при температуре (60 ± 2) °С в течение 7 ч. Образцы извлекают из термокамеры и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 6 ч. Цикл повторяют не менее 15 раз. 2.4.9.1.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов – по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.9.2. Метод 13 2.4.9.2.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.1, 2.2.4, 2.2.8; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.9.2.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (30 ± 3) °С в течение 6. Из камеры холода образцы переносят в термокамеру и выдерживают при температуре (60 ± 2) °С в течение 5 ч. Из термокамеры образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (60 ± 3) °С в течение 3 ч. Образцы извлекают из камеры холода и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 6 ч. Цикл повторяют не менее 15 раз. 2.4.9.2.3. Продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4, продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; определение адгезии-по п. 2.4.5.2.4; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.9.3. Метод 14 2.4.9.3.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура--по пп. 2.2.4, 2.2.8; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.9.3.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 10 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в термокамеру и выдерживают при температуре (60 ± 2) °С в течение 10 ч. Образцы извлекают из термокамеры и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 2 ч. Цикл повторяют для условий эксплуатации Т2 не менее 20 раз, для Т3-не менее 10 раз. 2.4.9.3.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка изменения блеска покрытий-по п. 2.4.3.5; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.10. Определение стойкости покрытий к воздействию переменной температуры, повышенной влажности и сернистого газа (методы 15-18) 2.4.10.1.Метод 15 2.4.10.1.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.1, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.10.1.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 4 ч, затем выключают обогрев н выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру сернистого газа и выдерживают при концентрации сернистого газа (5 ± 1) мг/м3 температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч. Из камеры сернистого газа образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (45 ± 3) °С в течение 3 ч. Из камеры холода образцы переносят в термокамеру и выдерживают при температуре (60 ± 2) °С в течение 7 ч, затем образцы извлекают из термокамеры и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 6 ч. Цикл повторяют не менее 15 раз. 2.4.10.1.3. Продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.10.2. Метод 16 2.4.10.2.1. Отбор образцов – по п. 2.1; аппаратура по пп. 2.2.1, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.10.2.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру сернистого газа и выдерживают при концентрации сернистого газа (5 ± 1) мг/м3, температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч. Из камеры сернистого газа образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (30 ± 3) °С в течение 6 ч. Из камеры холода образцы переносят в термокамеру и выдерживают при температуре (60 ± 2) °С в течение 5 ч, затем образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (60 ± 3) °С в течение 3 ч. Образцы извлекают из камеры холода и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 6 ч. Цикл повторяют не менее 15 раз. 2.4.10.2.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; определение адгезии-по п. 2.4.5.2.4; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.10.3. Метод 17 2.4.10.3.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.10.3.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 8 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 2 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру сернистого газа и выдерживают при концентрации сернистого газа (5 ± 1) мг/м3, температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч. Из камеры сернистого газа образцы переносят в термокамеру и выдерживают при температуре (60 ± 2) °С в течение 10 ч. Образцы извлекают из термокамеры и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не боле 80 % в течение 2 ч. Цикл повторяют для условий эксплуатации Т2 не менее 20 раз, для Т3-не менее 10 раз. 2.4.10.3.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка изменения блеска покрытий-по п. 2.4.3.5; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.10.4. Метод 18 2.4.10.4.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.1, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.10.4.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 7 ч, затем выключают обогрев и выдерживают в течение 1 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру сернистого газа и выдерживают при концентрации сернистого газа (5 ± 1) мг/м3 температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 2 ч. Из камеры сернистого газа образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (60 ± 3) °С в течение 3 ч. Из камеры холода образцы переносят в термокамеру и выдерживают при температуре (60 ± 2) °С в течение 10 ч. Образцы извлекают из термокамеры и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 1 ч. Цикл повторяют не менее 20 раз. 2.4.10.4.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка изменения блеска п. 2.4.3.5; определение адгезии-по п. 2.4.5.2.4; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.11. Определение стойкости покрытий к воздействию повышенной температуры, повышенной влажности и соляного тумана (метод 19) 2.4.11.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.2, 2.2.4, 2.2.8; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.11.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 5 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру соляного тумана и располагают под углом 20° ± 5° к вертикали испытуемой поверхностью вверх и выдерживают в течение 3 ч. Из камеры соляного тумана образцы переносят в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 5 ч. Из камеры влаги образцы переносят в термокамеру и выдерживают при температуре (60 ± 2) °С в течение 10 ч. Образцы извлекают из термокамеры и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 1 ч. Цикл повторяют для условий эксплуатации Т2 не менее 20 раз, для Т3-не менее 10 раз. 2.4.11.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка блеска покрытий-по п. 2.4.3.5; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. 2.4.12. Определение стойкости покрытий к воздействию изменений температуры, повышенной влажности, соляного тумана и сернистого газа (методы 20-21) 2.4.12.1. Метод 20 (определение стойкости покрытий во внутренних помещениях судов) 2.4.12.1.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.12.1.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру соляного тумана под углом 45° и выдерживают при воздействии соляного тумана с агрессивными добавками, получаемого распылением раствора с концентрацией хлористого натрия (10 ± 1) г/дм3 и сернистокислого натрия с концентрацией (5 ± 0,5) г/дм3, при температуре (35 ± 2) °С в течение 2 ч. Из камеры соляного тумана образцы переносят в камеру влаги и выдерживают при температуре (60 ± 2) °С и относительной влажности воздуха менее 50 % в течение 12 ч, затем при относительной влажности воздуха (95 ± 3) % и температуре (35 ± 2) °С в течение 60 ч, затем в течение 1 ч температуру в камере понижают до (25 ± 2) °С и выдерживают образцы при относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 14 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру холода и выдерживают при температуре минус (40 ± 2) °С в течение 6 ч. Образцы извлекают из камеры холода и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 2 ч. Цикл повторяют для условий эксплуатации ОМ2 не менее 3 раз, для ОМ3-не менее 2 раз. Значение рН соляного раствора и периодичность его приготовления-по п. 2.4.8.1.2. 2.4.12.1.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов после каждого цикла, оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. Количественная оценка внешнего вида покрытий-по приложению 8, определение срока службы-по приложению 11. 2.4.12.2. Метод 21 2.4.12.2.1. Отбор образцов-по п. 2.1; аппаратура-по пп. 2.2.2, 2.2.4, 2.2.7, 2.2.8; подготовка к испытаниям-по п. 2.3. 2.4.12.2.2. Проведение испытаний Образцы помещают в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение5 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру соляного тумана, располагают под углом (20 ± 5)° к вертикали испытуемой поверхностью вверх и выдерживают в течение 3 ч. Из камеры соляного тумана образцы переносят в камеру влаги и выдерживают при температуре (55 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % в течение 3 ч. Из камеры влаги образцы переносят в камеру сернистого газа и выдерживают при концентрации сернистого газа (5 ± 1) мг/м3 и относительной влажности воздуха (97 ± 3) % и температуре (40 ± 2) °С в течение 2 ч. Из камеры сернистого газа образцы переносят в термокамеру и выдерживают при температуре (60 ± 2) °С в течение 10 ч. Образцы извлекают из термокамеры и выдерживают на воздухе при температуре 15-30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение 1 ч. Цикл повторяют для условий эксплуатации Т2 не менее 20 раз, для Т3-не менее 10 раз. 2.4.12.2.3. Продолжительность перерыва между циклами-по п. 2.4.5.1.3; продолжительность перемещения образцов-по п. 2.4.4.4; осмотр образцов-по п. 2.4.4.5; оценка внешнего вида и оформление результатов испытаний-по п. 2.4.4.6; оценка изменения блеска-по п. 2.4.3.5; оценка результатов испытаний-по п. 2.4.4.7. # 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 3.1. Изготовление образцов покрытий и их испытания следует проводить в помещениях, отвечающих требованиям «Инструкции по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий», утвержденной Главным санитарно-эпидемиологическим Управлением Министерства здравоохранения СССР и «Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию», утвержденных Министерством здравоохранения СССР. 3.2. Все работы по изготовлению образцов следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005 и «Санитарных правил при окрасочных работах с применением ручных распылителей», утвержденных Министерством здравоохранения СССР. 3.3. Метеорологические условия и содержание вредных веществ в рабочей зоне помещений должны соответствовать ГОСТ 12.1.005. Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны при нанесении покрытий и при испытании на стойкость к воздействию климатических факторов следует определять по методам, соответствующим требованиям ГОСТ 12.1.016. 3.4. Требования безопасности при проведении испытаний в аппаратах искусственной погоды должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.045, в аппаратах сернистого газа, влаги и соляного тумана-по ГОСТ 9.308. 3.5. Пожарная безопасность при проведении испытаний должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004. 3.6. Электробезопасность при проведении испытаний должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.1.038. # ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое # ПЕРЕЧНИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ СОЧЕТАЕМОСТЬ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ Таблица 2 Перечень материалов Марка материала; Обозначение условий эксплуатации по ГОСТ 9.104 и ГОСТ 9.032. Алкидно-акриловые. 1. Эмаль АС-131; У1, УХЛ1, ХЛ1. 2. Эмаль АС-182 по ГОСТ 19024; В1. 3. Эмаль AC-554; У1, УХЛ1, ХЛ1. 4. Эмаль AC-730; У1, УХЛ1, ХЛ1. 5. Эмали AC-1101, AC-1101M; У1, Т2. 6. Эмаль AC-1115; О1. 7. Эмаль AC-1171; У1, Т1. 8. Эмаль AC-2106; У2, Т2. 9. Лак AC-16; У1. 10. Лак AC-82; У2, Т2. 11. Лаки AC-176, AC-176M; У1, Т2. 12. Лак AC-528; У1, УХЛ1, ХЛ1. Битумные. 13. Эмаль БТ-1141; У1. 14. Эмаль БТ-177; У1, 8200 °С. 15. Лак БТ-577 по ГОСТ 5631; У2. 16. Лак БТ-783 по ГОСТ 1347; У2. Глифталевые. 17. Эмали ГФ-92ХС, ГФ-92ГС по ГОСТ 9151; У2, УХЛ2, 9130 °С. 18. Эмаль ГФ-820; В2, 8300 °С, 6/1120 °С. 19. Эмаль ГФ-1147 ВЭ; У1. 20. Эмаль ГФ-111151; У1. 21. Эмаль ГФ-1426 по ГОСТ 6745; У1, Т2. 22. Эмаль ГФ-2136; У2, T3, 6/1120 °С. 23. Лак ГФ-95 по ГОСТ 8018; У2, 8130 °С. 24. Лак ГФ-95 по ГОСТ 8018 с алюминиевой пудрой по ГОСТ 5494; У1, Т2, 8300 °С, 6/1. 25. Лак ГФ-166 по ГОСТ 5470; У2. Каучуковые. 26. Эмаль КЧ-190; У2. Кремнийорганические. 27. Эмаль КО-84; У2, 8300 °С. 28. Эмаль КО-88 по ГОСТ 23101; У1, УХЛ1, ХЛ1, О2, 8500 °С. 29. Эмаль КО-811, КО-811К по ГОСТ 23122; О2, 8400 °С. 30. Эмаль КО-813 по ГОСТ 11066; У1, УХЛ1, ХЛ1, О2, 8500 °С. 31. Эмаль КО-814 по ГОСТ 11066; У1, УХЛ1, ХЛ1, О2, 8400 °С. 32. Эмаль КО-822; У2, 8300 °С. 33. Эмаль КО-828; У1, УХЛ1, ХЛ1, О2, 8400 °С. 34. Эмаль КО-834; У1, УХЛ1, ХЛ1. 35. Эмаль КО-935; О2, 9180 °С. 36. Эмаль КО-976; О2, 9180 °С. Масляно-и алкидностирольные. 37. Эмаль МС-17; У2. 38. Эмаль МС-160 по ГОСТ 12034; У1, Т1. 39. Эмаль В-МС-278М, В-МС-278МК; У2, T3. Масляные. 40. Эмаль МА-224; У2. 41. Эмаль В-МА-1232; О1, B2. Меламинные. 42. Эмаль МЛ-12 по ГОСТ 9754; В1. 43. Эмаль МЛ-152 по ГОСТ 18099; В1. 44. Эмаль МЛ-158 «шагрень»; У1, Т2. 45. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ по ГОСТ 12034; В1, 8130 °С. 46. Эмаль МЛ-169; У1, T1. 47. Эмаль МЛ-197 по ГОСТ 23640; В1. 48. Эмали МЛ-279, МЛ-279ОП по ГОСТ 5971; В1. 49. Эмаль МЛ-629; У1, 6/2. 50. Эмаль МЛ-1110 по ГОСТ 20481; В1. 51. Эмаль МЛ-1156 по ГОСТ 5971; О1. 52. Эмаль МЛ-1195; У1. 53. Эмаль МЛ-1196; О1. 54. Эмали МЛ-1202, МЛ-1202ПМ; У1. 55. Эмаль МЛ-1203; У1. 56. Эмаль МЛ-1214МЭ; У1, Т1. 57. Эмаль МЛ-1225; О1. 58. Лак МЛ-21; У1, Т1. 59. Лак МЛ-92 по ГОСТ 15865; У2, Т2. 60. Лак МЛ-133; У1. 60а. Эмаль МЛ-867; У2, 8180. Карбамидные. 61. Эмаль МЧ-123; У1, УХЛ2, ХЛ2. 62. Эмаль МЧ-145 по ГОСТ 23760; У1, УХЛ1, ХЛ1. 63. Эмаль МЧ-240; У2. 64. Эмаль МЧ-277; У2. Нитроцеллюлозные. 65. Эмали НЦ-11, НЦ-11А черные по ГОСТ 9198; У1, Т1. 66. Эмаль НЦ-11 по ГОСТ 9198; У1, Т2. 67. Эмаль НЦ-25 по ГОСТ 5406; УХЛ4. 68. Эмаль НЦ-132 по ГОСТ 6631; У1. 69. Эмаль НЦ-170; УХЛ4. 70. Эмаль НЦ-184 по ГОСТ 18335; У1. 71. Эмаль НЦ-221; У2. 72. Эмаль НЦ-246; У2. 73. Эмали НЦ-256 по ГОСТ 25515; У2, Т3. 74. Эмаль НЦ-273; У2. 75. Эмаль НЦ-1125 по ГОСТ 7930; У1. 76. Эмаль НЦ-1200; У1. 77. Эмаль НЦ-1249; У1, Т2. 78. Эмаль НЦ-5123 по ГОСТ 7462; У2, 6/1. 79. Лак НЦ-62; УХЛ4. 80. Лак НЦ-134 с алюминиевой пудрой по ГОСТ 5494; У2. Пентафталевые. 81. Эмали ПФ-19М, ПФ-19Г; У1. 82. Эмаль ПФ-115 черная по ГОСТ 6465; У1, УХЛ1, ХЛ1, Т2, ВЗ. 83. Эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465; У1, УХЛ1, ХЛ1, ВЗ. 83а. Эмаль ПФ-1331; У1, УХЛ1, ХЛ1, ВЗ. 83б. Эмаль ПФ-1250ВС; У1, УХЛ1, ХЛ1, ВЗ. 84. Эмаль ПФ-133 по ГОСТ 926; У1. 86. Эмаль ПФ-163 по ГОСТ 5971; У1, Т2. 87. Эмаль ПФ-167; ОМ1. 88. Эмаль ПФ-188 по ГОСТ 24784; В1. 89. Эмаль ПФ-218 по ГОСТ 21227; У2, УХЛ2, ХЛ2, ОМ3, О4. 90. Эмаль ПФ-223 по ГОСТ 14923; У2, УХЛ2, ХЛ2, Т3. 91. Эмаль ПФ-241; У2. 92. Эмаль ПФ-837; У1, Т2, 6/1100 °С, 8300 °С. 93. Эмаль ПФ-910; -. 95. Эмаль ПФ-1145; У1. 96. Эмаль ПФ-1147 ВЭ; У1. 97. Эмаль ПФ-1189; У1. 98. Эмаль ПФ-1234; У1. 99. Эмаль ПФ-1248; У1. 100. Лаки ПФ-170, ПФ-171 по ГОСТ 15907; У1, УХЛ1, ХЛ1. 101. Лаки ПФ-170, ПФ-171 по ГОСТ 15907 с алюминиевой пудрой по ГОСТ 5494; О1, 8300 °С. Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные. 102. Эмали ХВ-16, ХВ-16Р; В1, 7/1, 4/1. 103. Эмаль ХВ-110 по ГОСТ 18374; О1. 104. Эмаль ХВ-113 по ГОСТ 18374; У1, УХЛ1, ХЛ1. 105. Эмаль ХВ-124 по ГОСТ 10144; Bl, 7/1, 4/1. 106. Эмаль ХВ-179; У1. 107. Эмаль ХВ-238; У2, УХЛ2, ХЛ2, Т3, 6/1, 7/3. 108. Эмаль ХВ-518; Bl, 7/1. 109. Эмаль ХВ-536; У1, УХЛ1, ХЛ1-. 110. Эмаль ХВ-553 М; У2. 111. Эмаль ХВ-556; У2. 112. Эмаль ХВ-714 по ГОСТ 23626; У1, УХЛ1, ХЛ1, О2. 113. Эмаль ХВ-774; У2, УХЛ1, ХЛ1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4. 114. Эмаль ХВ-785 по ГОСТ 7313; У1, УХЛ1, ХЛ1, B2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4. 115. Эмаль ХВ-1120; У1, Т1, OM1, 4/1, 4/2, 7/1, 7/2. 116. Краска П-ХВ-716; У2, Т2, 4, 6/1, 7. 117. Лак ХВ-784 по ГОСТ 7313; У1, УХЛ1, ХЛ1, B2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4. 118. Лак ХВ-5179; УХЛ2. Полиакриловые. 119. Эмаль АК-171 по ГОСТ 10982; У1. 120. Эмаль АК-192; У1, Т2. 121. Эмаль АК-194; У1, Т2. 122. Эмаль АК-1102; У1, Т2. 123. Эмаль АК-1239 затем лак АК-181; О1. 124. Эмаль АК-5178М; У1. 125. Лаки АК-113, АК-113Ф по ГОСТ 23832; У1, Т2. Поливинилацетальные. 126. Эмаль ВЛ-515; B2, 4/1, 6/1, 6/2. 127. Краска П-ВЛ-212; У2, О4, 4, 6/1, 940 °С. Полиуретановые. 128. Эмаль УР-1128; У1, УХЛ1, ХЛ1. 129. Эмаль УР-1154; У2. 130. Эмаль УР-1161; О1, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2. 131. Эмаль УР-1176; OM1. 131а. Лак УРФ-1; У1, УХЛ1. 132. Лак УР-231; В2, 9120 °С. 133. Лак УР-268; У2, Т3. 134. Лак УР-976; У2, 9. Полиэфирные ненасыщенные. 135. Эмаль В-ПЭ-1179; О1. 136. Краска П-ПЭ-1130У; О2, 4, 6, 8100 °С. Сополимерно-винилхлоридные. 137. Эмаль ХС-75У; У1, УХЛ1, ХЛ1, В2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 4/1, 6. 138. Эмаль ХС-119 по ГОСТ 21824; О1, 6/1, 7/1. 139. Эмаль ХС-510; OM1. 140. Эмаль ХС-527; OM1. 141. Эмаль ХС-534; У2. 142. Эмаль ХС-759 по ГОСТ 23494; У1, О2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4. 144. Эмаль ХС-5146; У1, УХЛ1, ХЛ1. 145. Лак ХС-724 по ГОСТ 23494; О2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4. Фенольные. 146. Эмаль ФЛ-511; У1. 147. Эмаль ФЛ-687; У2, T2, 6/1150 °С, 6/2. 148. Эмаль В-ФЛ-1199; О2. 149. Эмаль В-ФЛ-1199Э; О2. 150. Лак ФЛ-582; У2, T2. Фенолалкидные. 151. Эмаль ФА-5104; У1. Фторопластовые. 152. Эмаль ФП-545; О1. 153. Фторопласт Ф-2М-Д; У2, T2, 4, 6, 7, 975 °С. 154. Фторопласт Ф-3Б; У2, T2, 4, 6, 7, 9125 °С. 155. Фторопласт Ф-30-Б; У2, T2, 4, 6, 7, 9170 °С. 156. Фторопласт Ф-4МБП; У2, T2, 4, 6, 7, 9250 °С. 157. Фторопласт Ф-40ДП; У2, T2, 4, 6, 7, 9170 °С. Эпоксидные. 158. Эмаль ЭП-51 по ГОСТ 9640; В2. 159. Эмаль ЭП-56; УХЛ4. 160. Эмаль ЭП-91 по ГОСТ 15943; У2, T2, OM2, 9180 °С. 161. Эмаль ЭП-140 по ГОСТ 24709; В2, 7/1, 8250 °С. 162. Эмаль ЭП-148 по ГОСТ 10982; У2, О4. 163. Эмаль ЭП-191; У2. 164. Эмаль ЭП-255 по ГОСТ 23599; У2. 165. Эмаль ЭП-274; У2. 166. Эмаль ЭП-275 по ГОСТ 23599; У2, Т2. 167. Эмаль ЭП-422; У2, УХЛ2, ХЛ2. 168. Эмаль ЭП-525 по ГОСТ 22438; В2, 6/1, 6/2, 7/1. 169. Эмаль ЭП-525П; О2. 170. Эмаль ЭП-567 по ГОСТ 22369; У2, Т2. 171. Эмаль ЭП-575; У2. 172. Эмаль ЭП-586; У2. 173. Эмаль ЭП-711; У2, 7/1. 174. Эмаль ЭП-715; У2. 175. Эмаль ЭП-716; У2, Т2. 176. Эмаль ЭП-773 по ГОСТ 23143; В2, 4/1, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4. 177. Эмаль ЭП-925; УХЛ2. 178. Эмаль ЭП-793 О НУ; У2, Т2. 179. Эмаль ЭП-1143; У2, Т2. 180. Эмаль ЭП-1155; У2, Т2, 7/4. 181. Эмаль ЭП-1223; О2. 182. Эмаль ЭП-1236; В1. 182а. Эмаль ЭП-1294 и ЭП-1294М; В1. 182б. Эмаль ЭП-1299; У1, УХЛ1, ХЛ1, В3, О2. 183. Эмаль ЭП-2114; О2. 183а. Эмаль ЭП-5287; В1. 184. Эмаль В-ЭП-2100; О2. 186. Краска П-ЭП-45; О2, 4, 6, 7, 8100 °С, 9100 °С. 187. Краска П-ЭП-61; О2, 4, 6, 8100 °С. 189. Краска П-ЭП-134; О2, 4, 6, 8100 °С. 191. Краска П-ЭП-177, П-ЭП-177 (ОН); О2, 4, 6, 7, 8120 °С, 9120 °С. 192. Краска П-ЭП-219, П-ЭП-219 (ОН); О2, 4, 6, 7, 8100 °С, 9100 °С. 193. Краска П-ЭП-534; В2, 4, 6, 7, 8120 °С, 9120 °С. 194. Краска П-ЭП-971; У2, Т2, 4, 6, 7, 8120 °С, 9120 °С. 195. Лак ЭП-730 по ГОСТ 20824; B2,9120 °С, 4/1, 7/1, 7/3, 7/4. 196. Лак ЭП-9114; У2, T2. 197. Компаунд ЭП-49 A/I; У2, T2, 6, 8130 °С, 9130 °С. 198. Компаунд ЭП-49 А/2; У2, T2, 6, 8130 °С, 9130 °С. 199. Компаунд ЭП-49 Д/1; У2. 200. Компаунд ЭП-49 Д/2; У2. 201. Композиция УП-2155; УХЛ4, 6, 8180 °С, 9180 °С. 202. Композиция УП-2191 «А»; У2, Т2, 4, 6, 8125 °С, 9125 °С. 203. Композиция УП-2191 «К»; У2, Т2. 204. Компаунд ПДФ-10; У2, T2, 4, 6, 7, 8220 °С, 9220 °С. 205. Компаунд ПДФ-4; У2, T2, 4, 6, 7, 8220 °С, 9220 °С. Эпоксиэфирные. 206. Эмали ЭФ-1118ПГ, ЭФ-1118ПМ, ЭФ-1118М по ГОСТ 5971; О2. 207. Эмаль ЭФ-1219; В2. Этрифталевые. 208. Эмали ЭТ-199; О1. Органосиликатные. 209. Эмаль ОС-1201; У1,. Т2, ОМ2. 210. Эмаль ОС-1203 черная; У1, Т1, 8300 °С. 211. Эмали ОС-5103; У1, Т1. 212. Эмаль ЭС-5299; У2, УХЛ2, ХЛ2. Хлорированные полиэтиленовые. 213. Эмаль ХП-7120; О1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 4/1. 214. Эмаль ХП-1267; О1. Примечания: 1. Материалы, предназначенные для условий эксплуатации при категории размещения 1, могут применяться в условиях при категории размещения 2, 3; предназначенные для условий при категории размещения 2-в условиях при категории размещения 3. 2. Материалы, предназначенные для эксплуатации при категории размещения 1, 2, 3 могут применяться в условиях при категории размещения 4 приналичии положительных результатов санитарно-химических исследований покрытий. 3. Допускается применение материалов импортного производства, не уступающих по техническим показателям и качеству отечественным. 4. Для покрытий эмалями ЭП-1236, ЭП-1294, ЭП-1294М, ЭП-5287 и В-МА-1232 в условиях Т1, О1, ОМ1, В1 допускается изменение декоративного вида до балла 5 по ГОСТ 9.407. 5. Эмали МЛ-165, МЛ-165 ПМ образуют покрытия стойкие до температуры 130 °С в условиях УХЛ4. Таблица 3 Перечень материалов, применяемых для металлов без предварительного грунтования Обозначение; Применяемость материала. Марка материала; условий; Сталь,; Сталь; Сплавы. эксплуатации по ГОСТ 9.104 и ГОСТ 9.032; чугун; оцинкованная; кадмированная; алюминиевые; медные; магниевые. 1. Лак АС-16; У1; -; -; -; +; -; -. 2. Лак АС-82; У2, Т2; -; -; +; +; +; -. 3. Лак АС-176; У2, Т2; -; -; -; +; -; -. 4. Эмали АС-1101, АС-1101М; У1, Т2; -; -; -; +; -; -. 5. Эмаль ВТ-1141; У1; +; -; -; -; -; -. 6. Лак БТ-177; У1, 8200 °С; +; -; -; +; -; -. 7. Лак БТ-577; У2; +; -; -; -; -; -. 8. Лак БТ-783; У2; +; -; -; -; -; -. 9. Эмали ГФ-92ХС, ГФ-92 ГС; У2, УХЛ2, 9130 °С; +; -; -; -; -; -. 10. Эмаль ГФ-820; УХЛ4, 8300 °С, 6/1200 °С; +; -; -; +; -; +. 11. Лак ГФ-95 с алюминиевой пудрой; У1, Т2, 8300 °С, 6/1200 °С; +; -; -; +; +; -. 12. Лак ГФ-166; У2; +; -; -; -; -; -. 13. Эмаль КЧ-190; У2; +; -; -; -; -; -. 14. Эмаль КО-84; У2, 8300 °С; +; -; -; -; -; -. 15. Эмаль КО-88; О2, 8500 °С; +; -; -; +; -; -. 16. Эмали КО-811, КО-811К; О2, 8400 °С; +; -; -; +; +; -. 17. Эмаль КО-813; О2, 8500 °С; +; -; -; -; -; -. 18. Эмаль КО-814; О2, 8300 °С; +; -; -; -; -; -. 19. Эмаль КО-822; У2, 8300 °С; +; -; -; +; -; -. 20. Эмаль КО-828; О2, 8400 °С; +; -; -; +; -; -. 21. Эмаль КО-935; О2, 9180 °С; +; -; -; +; +; -. 22. Эмаль КО-976; О2, 9180 °С; +; -; -; +; +; -. 23. Эмаль МС-278; У2, T3; +; -; -; +; +; -. 24. Эмаль В-МА-1232; У1, УХЛ1, ХЛ1, B2; +; -; -; +; -; +. О1; -; -; -; +; -; -. 25. Эмаль МЛ-1203; У2; +; -; -; -; -; -. 26. Лак МЛ-92; У2, Т2; -; -; -; +; -; -. 27. Лак МЛ-133; У1; +; +; -; +; -; -. 28. Эмаль МЧ-123; У1, УХЛ2, ХЛ2; +; -; -; -; -; -. 29. Эмаль НЦ-273 с алюминиевой пудрой; У2; +; -; -; -; -; -. 30. Эмаль НЦ-5123; У2, 6/1; +; -; -; -; -; -. 31. Лак НЦ-62; УХЛ4; +; -; -; -; -; -. 32. Лак НЦ-134 с алюминиевой пудрой; У2; +; -; -; -; -; -. 33. Эмаль ПФ-837; 6/1, 8300 °С; +; -; -; -; -; -. 34. Эмаль ПФ-910; -; +; -; -; -; -; -. 35. Эмаль ПФ-1189; У1; +; -; -; -; -; -. 36. Лаки ПФ-170, ПФ-171; У1, УХЛ1, ХЛ; +; -; -; +; -; -. 37. Лаки ПФ-170 и ПФ-171 с алюминиевой пудрой; О1, 8300 °С; +; -; -; +; -; -. 38. Лак ХВ-5179; УХЛ2; +; -; -; -; -; -. 39. Лаки АК-113, АК-113Ф; У1, Т2; +; -; +; +; +; -. 40. Эмаль АК-171; У1; +; -; -; -; -; -. 41. Эмаль ВЛ-515; В2, 4/1, 6/1, 6/2; +; -; -; +; -; -. 42. Краска П-ВЛ-212; У2, О4, 4, 6/1, 940°C; +; -; -; -; -; -. 43. Краска П-ПЭ-1130У; О2, 4, 6, 8100 °С; +; -; -; +; -; -. 44. Лак УР-231; В2, 9120 °С; +; +; +; +; -; -. 45. Эмаль УР-1154; У2; +; -; -; -; -; -. 46. Лак УР-268; У2, T3; +; -; -; +; -; -. 47. Лак УР-976; У2, 9130 °С; +; -; -; -; +; -. 47а. Лак УРФ-1; У1, УХЛ1; +; -; -; -; -; -. 48. Эмаль ФЛ-511; У1; +; -; -; -; -; -. 49. Лак ФЛ-582; У2, Т2; +; +; -; +; +; -. 50. Эмали В-ФЛ-1199, В-ФЛ-1199Э; О2; +; -; -; -; -; -. 51. Эмаль ФА-5104; У1; +; -; -; -; -; -. 52. Фторопласт Ф-2М-Д; У2, Т2, 4, 6, 7, 7, 975 °С; +; -; -; -; -; -. 53. Фторопласт Ф-3Б; У2, Т2, 4, 6, 7, 9125 °C; +; -; -; -; -; -. 54. Фторопласт Ф-30Б; У2, Т2, 4, 6, 7, 9l70 °C; +; -; -; -; -; -. 55. Фторопласт Ф-4МБП; У2, Т2, 4, 6, 7, 9250 °C; +; -; -; -; -; -. 56. Фторопласт Ф-40ДП; У2, Т2, 4, 6, 7, 9l70 °C; +; -; -; -; -; -. 57. Эмаль ЭП-56; УХЛ4; +; -; -; -; -; -. 58. Эмаль ЭП-91; У2, Т2, OM2, 9l80 °C; +; -; -; +; -; -. 59. Эмаль ЭП-148; У2, О4; +; -; -; -; -; -. 60. Эмаль ЭП-586; У2; +; +; -; -; -; -. 61. Эмаль ЭП-711; У2, 7/1; +; -; -; +; -; -. 62. Лак ЭП-730; В2; +; +; +; +; +; +. 63. Эмаль ЭП-773; У2, УХЛ2, ХЛ2, 4/1, 6/1, 6/2, 7/1; +; -; -; +; -; -. 64. Эмаль ЭП-793; У2, Т2; -; -; -; -; -; +. 65. Эмаль ЭП-925; УХЛ2; +; -; -; -; +; -. 66. Эмаль ЭП-1155; У2, T2, 7/4; +; -; -; -; -; -. 67. Эмаль ЭП-1223; О2; +; -; -; -; -; -. 68. Эмаль ЭП-1236; В1; +; -; -; +; -; -. 68а. Эмаль ЭП-1294, ЭП-1294М; В1; +; -; -; -; -; -. 68б. Эмаль ЭП-5287; В1; +; -; -; -; -; -. 69. Лак УР-268; У2, T3; +; -; -; +; -; -. 70. Эмаль В-ПЭ-1179; УХЛ4; +; -; -; -; -; -. 71. Краска П-ПЭ-1130У; О2, 4, 6, 8100 °С; +; -; -; -; -; -. 72. Эмаль В-ЭП-2100; О2; +; -; -; +; -; -. 73. Лак ЭП-9114; У2, T2; -; -; -; +; +; -. 74. Краска П-ЭП-45; О2, 4, 6, 7, 8100 °С, 9100 °С; +; -; -; -; -; -. 75. Краска П-ЭП-61; О2, 4, 6, 7,8100 °С; +; -; -; -; -; -. 77. Краска П-ЭП-134; О2, 4, 6, 8100 °С; +; -; -; -; -; -. 79. Краски П-ЭП-177, П-ЭП-177(ОН); О2, 4, 6, 7, 8120 °С, 9120 °С; +; -; -; -; -; -. 80. Краски П-ЭП-219, П-ЭП-219(ОН); О2, 4, 6, 7, 8100 °С, 9100 °С; +; -; -; -; -; -. 81. Краски П-ЭП-534; В2, 4, 6, 7, 8120 °С, 9120 °С; +; -; -; -; -; -. 82. Краска П-ЭП-971; У2, Т2, 4, 6, 7, 8120 °С, 9120 °С; +; -; -; -; -; -. 83. Компаунд ЭП-49А/1; У2, Т2, 4, 6, 7, 8130 °С, 9130 °С; +; -; -; -; -; -. 84. Компаунд ЭП-49А/2; У2, Т2, 6, 8130 °С, 9130 °С; +; -; -; -; -. 85. Компаунды ЭП-49Д/1, ЭП-49Д/2; У2; +; -; -; -; -; -. 86. Композиция УП-2155; УХЛ4, 6, 8180 °С, 9180 °С; +; -; -; -; -; -. 87. Композиция УП-2191 «К»; У2, Т2; +; -; -; -; -; -. 88. Композиция УП-2191 «А»; У2, Т2, 4, 6, 8125 °С, 9125 °С; +; -; -; -; -; -. 89. Компаунды ПДФ-10, ПДФ-4; У2, Т2, 4, 6, 7, 8220 °С, 9220 °С; +; -; -; -; -; -. 90. Эмаль ЭФ-1219; У2; +; -; -; -; -; -. 90а. Эмаль ЭС-5299; У2, УХЛ2, ХЛ2, В3; +; -; -; -; -; -. 90б. Эмаль ХП-7120; О1; +; -; -; -; -; -. ХП-1267; О1; +; -; -; -; -; -. 91. Грунтовка ПЛ-0213; О2; +; +; -; -; -; -. 92. Грунтовка В-КФ-093; У2, УХЛ2, ХЛ2; +; +; -; +; -; -. 93. Грунтовка В-МЛ-0143; У2, УХЛ2, ХЛ2; +; +; -; -; -; -. 94. Грунтовка В-МЛ-0160; У2, УХЛ2, ХЛ2; +; +; -; -; -; -. 95. Грунтовка ЭП-0199; У2; +; -; -; -; -; -. 96. Грунтовка ХВ-0265; У1, УХЛ1, ХЛ1; +; -; -; -; -; -. 97. Грунтовка ЭП-0259; О1; +; -; -; -; -; -. 98. Грунтовка ЭП-0266; У1, УХЛ1, ХЛ1; +; -; -; -; -; -. Примечания: 1. Знак «+» означает допустимость применения, знак «-»-недопустимость или отсутствие необходимых данных. 2. Лак БТ-577 применяют для защиты черных металлов при непродолжительном хранении и транспортировании. 3. Лаки АК-113, АК-113Ф применяют по латуни и чугунному литью; лак АС-82-по латуни, бронзе; эмаль МС-278-по латуни. 4. Грунтовку ПЛ-0213, ХВ-0265, ЭП-0266 и ЭП-0259 применяют в качестве двухслойного самостоятельного покрытия. 5. Перед применением лаков ПФ-170, ПФ-171, ГФ-95, БТ-142 вводят алюминиевую пудру в количестве 10-15 массовых частей на 100 массовых частей лака; в лак НЦ-134-6-12 массовых частей на 100 массовых частей лака. 6. Эмаль ПФ-910 применяют для окрашивания металлических поверхностей, подлежащих электросварке, эмаль ЭП-925-для окрашивания непроволочных резисторов. 7. Эмаль ФА-5104 применяют по поверхности со свинцовым покрытием. Таблица 4 Перечень грунтовок, применяемых для металлов Применяемость грунтовок. Марка грунтовки; Сталь,; Сталь; Сплавы. чугун; коррозионно-стойкая; оцинкованная; кадмированная; алюминиевые; медные; магниевые; титановые. 1. AC-071; +; -; -; -; -; -; -; -. 2. ГФ-017; +; -; -; -; -; -; -; -. 3. ГФ-018; +; -; -; -; -; -; -; -. 4. ГФ-021 по ГОСТ 25129; +; -; -; -; -; -; -; -. 5. ГФ-031; +; +; +; -; +; -; +; -. 6. ГФ-032 желтая; +; -; -; -; +; -; -; -. 7. ГФ-032 коричневая; +; -; -; -; -; +; -; -. 8. ГФ-073; +; -; -; -; -; +; -; -. 9. ГФ-088; +; -; -; -; -; -; -; -. 10. ГФ-0119 по ГОСТ 23343; +; -; -; -; -; -; -; -. 11. ГФ-0163; +; -; -; -; +; -; -; -. 12. Эмаль ГФ-571; +; -; -; -; -; -; -; -. 13. КФ-030 желтая; +; -; -; -; +; -; -; -. 14. КФ-030 серо-зеленая; +; -; -; -; +; -; +; -. 15. В-КФ-093; +; -; +; -; +; -; -; -. 16. Э-КЧ-0184; +; -; -; -; -; -; -; -. 17. ВД-КЧ-0178; +; -; -; -; -; -; -; -. 19. В-КЧ-0207; +; -; +; -; +; -; -; -. 20. КО-052; +; -; -; -; +; -; -; -. 21. MC-067; +; -; -; -; -; -; -; -. 23. МЛ-029; +; -; -; -; -; -; -; -. 24. МЛ-064; +; -; -; -; -; -; -; -. 25. В-МЛ-0143 по ГОСТ 24595; +; -; +; -; +; -; -; -. 26. В-МЛ-0160; +; -; -; -; +; -; -; -. 27. НЦ081; +; -; -; -; -; -; -; -. 28. ХВ-050; +; -; -; -; -; -; -; -. 28а. ХВ-0265; +; -; -; -; -; -; -; -. 30. AK-069 по ГОСТ 25718; +; -; -; -; +; -; -; -. 31. AK-070 по ГОСТ 25718; +; +; +; +; +; ´; +; +. 32. АК-0138; +; -; -; -; -; -; -; -. 33. АК-0209; +; +; +; -; +; +; -; -. 34. B-AK-0158; +; -; -; -; -; -; -; -. 35. ВЛ-02 по ГОСТ 12707; +; +; +; +; +; +; +; +. 36. ВЛ-02 по ГОСТ 12707 с алюминиевой пудрой по ГОСТ 5494; +; +; +; +; +; +; +; +. 37. ВЛ-023 по ГОСТ 12707; +; -; -; -; +; -; -; -. 38. ВЛ-023 по ГОСТ 12707 с алюминиевой пудрой по ГОСТ 5494; +; -; -; -; +; -; -; -. 39. УРФ-0110; +; -; -; -; -; -; -; -. 40. ПЛ-0213; +; -; +; -; -; -; -; -. 41. ХС-06; +; -; -; -; -; -; -; -. 42. XC-010; +; -; -; -; -; -; -; -. 43. ХС-059 по ГОСТ 23494; +; -; -; -; -; -; -; -. 44. XC-068; +; -; -; -; -; -; -; -. 45. XC-077; +; -; -; -; -; -; -; -. 46. ФЛ-03К по ГОСТ 9109; +; -; -; -; -; +; -; +. 47. ФЛ-03Ж по ГОСТ 9109; +; -; +; -; +; +; +; -. 48. ФЛ-086 по ГОСТ 16302; +; -; -; -; +; -; -; -. 49. ФЛ-087; +; -; -; -; -; -; -; -. 50. ЭП-09Т желтая; +; -; +; +; +; +; -. 51. ЭП-09Т красная; +; -; -; +; -; +; -. 52. ЭП-057; +; -; -; -; -; -; -; -. 53. ЭП-076; +; -; -; -; +; -; -. 54. ЭП-0010 по ГОСТ 28379; +; -; +; -; +; +; +; +. 55. ЭП-0109; +; -; -; -; -; -; -; -. 56. ЭП-0140; +; -; +; -; -; -. 57. ЭП-0156; +; -; +; -; +; +; +; -. 58. В-ЭП-0190; +; -; -; -; -; -; -; -. 59. ЭП-0199; +; -; -; -; -; -; -; -. 60. ЭП-0200; +; -; +; -; -; -; -; -. 61. ЭП-0228; +; -; +; -; -; -; -; -. 61а. ЭП-0259; +; -; -; -; -; -; -; -. 61б. ЭП-0266; +; -; -; -; -; -; -; -. 63. ЭФ-065; +; -; -; -; +; -; -; -. 64. ЭФ-094; +; -; -; -; +; -; -; -. 65. ЭФ-0121; +; -; -; -; -; -; -; -. 66. ЭФ-0137; +; +; +; +; +; +; +; +. 67. В-ЭФ-0153; +; -; -; -; -; -; -; -. 68. Эмаль ЭФ-1219; +; -; -; -; -; -; -; -. Примечания: 1. Знак «+» означает допустимость применения; «´»-недопустимость; «-»-отсутствие необходимых данных. 2. Грунтовки марок ВЛ-02, ВЛ-023 и АК-0209 для чугуна не применяют. 3. Грунтовки марок ХВ и ХС и грунтовку ЭП-057 наносят на поверхности, обработанные металлическим песком или дробью. 4. Эмаль ГФ-571 применяют для окрашивания автомобилей в качестве промежуточного слоя под меламинные эмали. 5. Алюминиевую пудру добавляют в грунтовки ВЛ-02 и ВЛ-023 в количестве (5-7) массовых частей на 100 массовых частей грунтовки (основы) после смешения с ней кислотного разбавителя, затем смесь доводят до рабочей вязкости. 6. Грунтовку ФЛ-03Ж для магниевых сплавов для условий холодного климата не применяют. 7. Грунтовку ЭП-0199 применяют для поверхностей со степенью окисленности А по ГОСТ 9.402 или для поверхностей, не содержащих окислов. 8. Грунтовки Э-КЧ-0184 и МС-0152 применяют для поверхностей со степенью окисленности А по ГОСТ 9.402. Таблица 5 Сочетаемость материалов при получении покрытий для эксплуатации в районах с умеренным климатом Марка материала; Марка материала, применяемого в качестве промежуточного слоя. внешнего слоя покрытия; Грунтовка; Шпатлевка. 1. Эмаль АС-131; Грунтовки ГФ-032, ГФ-0119, В-КФ-093, АК-069, АК-070, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ЭП-П9Т; ПФ-002. 2. Эмаль АС-182; Грунтовки ГФ-017, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-0163, В-КФ-093, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ФЛ-086, ЭП-09Т, ЭП-0199, ВД-КЧ-0178, В-КЧ-0207; эмаль В-МА-1232; ПФ-002, КФ-003, МС-006. 3. Эмаль AC-554 затем лак AC-528; Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023, АК-069, АК-070, АС-071; -. 4. Эмаль AC-730; Грунтовка ВЛ-02 с алюминиевой пудрой; -. 5. Эмаль AC-1115; Грунтовки АК-069, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой; -. 6. Эмаль AC-1171; Грунтовка ЭП-0200; -. 7. Эмаль AC-2106; Грунтовка ВЛ-02; -. 8. Эмаль ГФ-571; Грунтовки В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-ЭП-0190, ГФ-018; -. 9. Эмали ГФ-820, ГФ-1151, ГФ-1426; Грунтовки ГФ-017, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-0163, АК-070, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ВД-КЧ-0178; ПФ-002, МС-006. 10. Эмаль ГФ-2136; Грунтовки ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163, АК-070, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; ПФ-002, МС-006. 11. Эмаль ГФ-1147 ВЭ; Грунтовки ГФ-017, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-0163, КФ-030, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ФЛ-086; -. 12. Лак ГФ-95 с алюминиевой пудрой; Грунтовки ГФ-119, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, КФ-030, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ФЛ-086, ВЛ-02, ГФ-017, ВЛ-023; -. 13. Эмаль КЧ-190; Грунтовка В-КФ-093; -. 14. Эмали КО-88,КО-811, КО-813, КО-814, КО-828; Грунтовки ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-0163, КФ-030, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж. 15. Эмаль КО-834; Грунтовка КО-052; -. 16. Эмаль МС-17; Грунтовки ГФ-0119, ГФ-017, ГФ-021, В-КФ-093, В-МЛ-0143, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, эмаль В-МА-1232; -. 17. Эмаль МА-224; Грунтовки ГФ-017, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-073, ГФ-0119, ГФ-0163, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0143, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж; ПФ-002, КФ-003, МС-006. 18. Эмали МЛ-197, МЛ-1110; Грунтовки В-АУ-0150, ГФ-017, ГФ-018, ГФ-031, ГФ-032, КФ-030, В-КФ-093, В-КЧ-0207, ВД-КЧ-0178, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ПЛ-0213, ФЛ-03К ФЛ-03Ж, ФЛ-086, ЭП-09Т, ЭП-076, В-ЭП-0190, ЭП-0228, В-ЭФ-0153, ЭФ-0137, ЭП-0156, эмали ГФ-571, В-МА-1232, В-ФЛ-1199, В-ФЛ-1199Э; ПФ-002, КФ-003, МС-006, ПЭ-0089. 19. Эмали МЛ-12, МЛ-152, МЛ-158, МЛ-279, МЛ-1156, МЛ-1214МЭ, МЛ-1225, МЛ-1196, В-ПЭ-1179? МЛ-867; Грунтовки ГФ-017, ГФ-018, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-0119, КФ-030, В-КФ-093, В-КЧ-0207, ВД-КЧ-0178, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ПЛ-0213, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ФЛ-086, ЭП-09Т, ЭП-076, В-ЭП-0190, ЭП-0228, В-ЭФ-0153, ЭФ-0137, ЭП-0156, эмали ГФ-571, В-МА-1232, В-ФЛ-1199, В-ФЛ-1199Э; ПФ-002, КФ-003, МС-006, ПЭ-0089. 20. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ, МЛ-165, затем МС-160; Эмали МЛ-12, МЛ-152, МЛ-1156, ПФ-115, ПФ-223, В-МА-1232; ПФ-002, КФ-003, МС-006, ПЭ-0089. 21. Эмаль МЛ-169, затем лак МЛ-133, МЛ-21; Грунтовки МЛ-064 по ГФ-017, ГФ-021, ГФ-0119, В-КФ-093, В-КЧ-0207, ФЛ-03К; -. 22. Эмаль МЛ-629; Грунтовка МЛ-029; -. 23. Эмаль МЛ-1195; Грунтовки ГФ-021, ГФ-0119; ПФ-002, КФ-003, МС-006. 24. Эмали МЛ-1202, МЛ-1202ПМ, МЛ-1203; Грунтовка ЭП-0200; -. 25. Лак МЛ-21; Эмали АС-182, МЛ-12, МЛ-152; -. 26. Эмаль МЧ-145; Грунтовка ГФ-017, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; -. 27. Эмали МЧ-240, МЧ-277; Грунтовки ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-0119, АК-070, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ФЛ-086, ЭП-09Т; ПФ-002, КФ-003, МС-006. 28. Эмали НЦ-11, НЦ-11А, НЦ-25, НЦ-132, НЦ-170, НЦ-184; Грунтовки ГФ-021, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-063, КФ-030, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ФЛ-086; ГФ-018, НЦ-008, ПЭ-0044, грунтовка ГФ-018. 29. Эмали НЦ-221, НЦ-246, НЦ-256, НЦ-273; Грунтовки ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163, АК-070, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж; НЦ-008, грунтовка ГФ-018. 30. Эмали НЦ-1125, НЦ-1200, НЦ-1249; Грунтовки ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-073, ГФ-0119, ГФ-0163, КФ-030, АК-070, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; НЦ-008, грунтовка ГФ-018. 31. Лак НЦ-134 с алюминиевой пудрой; Грунтовки ГФ-021 ГФ-032, ГФ-0119, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; -. 32. Эмали ПФ-19, ПФ-19М, ПФ-115, ПФ-133, ПФ-163, ПФ-188, ПФ-218, ПФ-223, ПФ-241, ПФ-1234, ПФ-1248, ПФ-1250ВС, ПФ-1331; Грунтовки ГФ-017, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-0163, КФ-030, В-КФ-093, МО-067, В-МА-0220, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, В-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ФЛ-086, ЭП-09Т, ЭП-0199, ВД-КЧ-0178, В-КЧ-0207, ВД-КЧ-0184, эмаль В-МА-1232; КФ-003, МС-006, ПФ-002. 33. Эмаль ПФ-837, ПФ-1147 ВЭ; Грунтовки ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-0163, КФ-030, В-КФ-093, АК-070, ВЛ-02, В-02 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ФЛ-086; КФ-003, MC-006, ПФ-002. 34. Эмаль ПФ-1145; Грунтовка ЭФ-065; -. 35. Лак ПФ-170 с алюминиевой пудрой; Грунтовки ГФ-021, ГФ-031, ГФ-011, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; -. 36. Эмали ХВ-16,ХВ-16Р, ХВ-124, ХВ-179, ХВ-518, ХВ-1149, ХП-7120, ХП-1267; Грунтовки ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-0163, В-МЛ-0143, ХВ-050, АК-069, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой ХС-010, ХС-059, ХС-068, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ФЛ-086, ЭП-0199, ВД-КЧ-0178, ВД-КЧ-0184, ХВ-0265, ЭП-0259, ЭП-0199; ХВ-004. 37. Эмали ХВ-110, ХВ-113; Грунтовки ГФ-021, ГФ-032, ГФ-0119, ХВ-050, АК-069, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ХС-010, ХС-068, ХС-059, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ЭП-0199; ХВ-004. 38. Эмаль ХВ-238; Грунтовки В-МЛ-0143, ХВ-050, АК-070, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ХС-059, ХС-068; ХВ-004, ХВ-0015. 39. Эмаль ХВ-536; Грунтовки АК-069, АК-070, АК-070 по ФЛ-086; -. 40. Эмали ХВ-553 М, ХВ-556; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023; -. 41. Эмаль ХВ-714; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023 ХС-059, ХС-068; -. 42. Эмаль ХВ-774; Грунтовки ХС-010, ХС-068, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, АК-070; -. 43. Эмали ХВ-785, ХВ-1120; Грунтовки ХВ-050, ХС-010, ХС-059, ХС-068, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ЭП-0199, Э-КЧ-0184; ХВ-004. 44. Лак ХВ-784; Эмаль ХВ-785; -. 46. Эмали АК-194, АК-1102, АК-192, АК-5178М; Грунтовки ГФ-017, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-0163, В-КФ-093, АК-070, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ФЛ-086, ЭП-09Т, ЭП-0010, эмаль В-МА-1232; МС-006, НЦ-008, ПФ-002. 47. Эмаль АК-1239 затем лак АК-181; Грунтовки В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-ЭП-0190, ЭП-0228 по В-КФ-093, В-КЧ-0207; МС-006, ПЭ-0089. 48. Эмаль ВЛ-515; Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023; -. 49. Эмаль УР-1128; Грунтовки ГФ-017, ГФ-021, ГФ-0119, В-КФ-093, МС-067, ВЛ-02, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, УРФ-0110, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; КФ-003, МС-006, ПФ-002. 50. Эмаль УР-1161; Грунтовки ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ЭП-0156; -. 51. Эмаль ХС-119; Грунтовки ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, 1ГФ-0119, Ф-0163, ХВ-0501, АК-070, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ХС-059, ХС-068, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж, ФЛ-086, ЭП-057; ХВ-004. 52. Эмаль ХС-534; Грунтовки ГФ-021, ГФ-0119, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; -. 53. Эмаль ХС-759; Грунтовки ХВ-050, ХС-010, ХС-059, ХС-068, ЭП-0199; ХВ-004. 54. Лак ХС-724; Эмаль ХС-759; -. 55. Эмаль ХС-75У; Грунтовки ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163, ХВ-050, АК-069, АК-070, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ХС-010, ХС-059, ХС-068, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ФЛ-086; ХВ-004. 57. Эмаль ХС-5146; Грунтовка АК-070; -. 58. Эмаль ФЛ-687; Грунтовка ФЛ-087; -. 59. Эмаль ФА-5104; Грунтовка В-КФ-093; -. 60. Эмали В-ФЛ-1199, В-ФЛ-1199Э; Грунтовки ГФ-017, ГФ-021, ГФ-0119, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0143, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, В-ЭП-0190; -. 61. Эмаль ФП-545; Грунтовки АК-070, ЭП-057, ЭП-0109; -. 62. Эмаль ЭП-51; Грунтовки ГФ-032, АК-070, ВД-КЧ-0178, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, ЭП-0010; НЦ-008, ПФ-002. 63. Эмали ЭП-91, ЭП-255; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой ЭП-09Т, ЭП-057; -. 64. Эмали ЭП-140, ЭП-586; Грунтовки АК-069, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, ЭП-0010, ЭП-09Т, эмаль В-МА-1232; ПФ-002, ЭП-0010. 65. Эмаль ЭП-148; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ЭП-09Т, ЭП-С57; -. 66. Эмаль ЭП-191; Грунтовки АК-069, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ЭП-09Т; -. 67. Эмаль ЭП-274; Грунтовки ГФ-031, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-0163, В-КФ-093, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, ЭП-0010; КФ-003, МС-006, ЭП-0020. 68. Эмаль ЭП-275; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, ЭФ-0121; ЭП-0010. 69. Эмаль ЭП-422; Грунтовка ЭП-0109; -. 70. Эмаль ЭП-525, ЭП-567, ЭП-575, ЭП-525П; Грунтовки АК-069, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, ЭП-0199, шпатлевка ЭП-0010; ЭП-0010, ЭП-0020. 71. Эмали ЭП-715, ЭП-716; Грунтовки АК-070, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ЭП-09Т; -. 72. Эмаль ЭП-711; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ЭП-057, ЭП-0010; ЭП-0010, ЭП-0020. 73. Эмаль ЭП-773; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, ЭП-0199, шпатлевка ЭП-0010, эмаль В-МА-1232; ЭП-0010, ЭП-0020. 74. Эмаль ЭП-793; Шпатлевка ЭП-0010 по грунтовке ЭП-076; -. 75. Эмали ЭП-1143, ЭП-1236; Грунтовка ЭП-0156; -. 76. Эмаль ЭП-1155; Грунтовка ЭП-057, шпатлевка ЭП-0010; -. 77. Эмаль ЭП-1223; Грунтовка ГФ-021, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, В-ЭП-0190; -. 77а. Эмали ЭП-1236, ЭП-1294, ЭП-1294М, ЭП-5287, ЭС-5299; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ЭП-0199, ЭП-057, ЭП-0266, ЭП-0259; ЭП-0010 МС-006. 77б. Эмаль ЭП-1299; Эмаль ЭП-1294; -. 78. Эмаль ЭП-2114; Грунтовки АК-070, ЭП-09Т, ЭП-0156; -. 80. Эмаль ЭТ-199; Грунтовки ГФ-017, ГФ-021, ГФ-032, ГФ-0119, ГФ-0163, В-КФ-093, В-МЛ-0143, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03, ФЛ-03, В-КЧ-0207, эмаль В-МА-1232; КФ-003, МС-006, ПФ-002. 81. Эмали ЭФ-1118ПГ, ЭФ-1118ПМ, ЭФ-1118М; Грунтовки ГФ-017, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ЭФ-0137; -. 82. Эмаль ЭФ-1219; Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; -. 83. Эмали ОС-1201, ОС-1203, ОС-5103; Грунтовка ФЛ-03К; -. Примечания: 1. Знак «-» означает недопустимость применения шпатлевок или отсутствие необходимых данных. 2. Лак МЛ-21 наносят по декалькомании на поверхность, окрашенную эмалями АС-182, МЛ-12, МЛ-152 с соответствующими грунтовками. 3. Грунтовки ВЛ-02 и ВЛ-023 по стали применяют с последующим перекрытием антикоррозионной грунтовкой. Под эпоксидные материалы допускается применять грунтовки ВЛ-02 и ВЛ-023 без перекрытия антикоррозионной грунтовкой, 4. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ для условий У1 наносят на предварительно загрунтованные поверхности, окрашенные соответствующими меламинными а пентафталевыми эмалями. Для условий эксплуатации У2, У3, УХЛ4 допускается наносить эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ на загрунтованные поверхности без перекрытия меламинными и пентафталевыми эмалями. 5. Покрытия на основе эмалей марок ХВ и ХС перед эксплуатацией выдерживают при температуре 15-30 °С в течение 5 сут или при температуре-60 °С в течение 5-6 ч. Таблица 6 Сочетаемость материалов при получении покрытий изделий для эксплуатации в районах с холодным климатом Марка материала внешнего слоя покрытия; Марка материала, применяемого в качестве промежуточного слоя. 1. Эмаль АС-131; Грунтовка АК-070 по грунтовке ВЛ-02. 2. Эмали АС-182, ЭТ-199; Грунтовки ГФ-017, ГФ-0119, В-КФ-093, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, ВД-КЧ-0178 эмаль В-МА-1232. 3. Эмали АС-730, АС-1115; Грунтовка ВЛ-02 с алюминиевой пудрой. 4. Эмаль АС-554, затем лак АС-528; Эмали МЛ-12, МЛ-152. 4. Эмаль ГФ-820; Грунтовки АК-070, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой. 5. Эмали КО-88, КО-811, КО-813, КО-814, КО-828; Грунтовки ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж. 6. Эмаль КО-834; Грунтовка КО-052. 7. Эмали МЛ-12, МЛ-152, МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1225, МЛ-1196, В-ПЭ-1179; Грунтовки ГФ-017, ГФ-018, В-КФ-093, В-КЧ-0207, ВД-КЧ-0178, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-02 с ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ПЛ-0213, ЭП-0228, ЭФ-0137, В-ЭП-0190, эмали В-МА-1232, ГФ-571, В-ФЛ-1199, В-ФЛ-1199Э. 9. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ; Эмали ПФ-115, МЛ-12, МЛ-152, МЛ-1156, В-МА-1232. 10. Эмали МЛ-279, МЛ-2790П; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ЭП-09Т, ЭФ-0137. 11. Эмаль МЛ-1156; Грунтовка ГФ-017, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-ЭП-0190, эмаль В-МЛ-1232. 12. Эмаль МЧ-145; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160. 13. Эмали ПФ-115, ПФ-188, ПФ-223, ПФ-1250ВС, ПФ-1331; Грунтовки ГФ-017, ГФ-0119, В-КФ-093, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ВД-КЧ-0178, ФЛ-03Ж, эмаль В-МА-1232. 14. Лак ПФ-170 с алюминиевой пудрой; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03Ж. 15. Эмали ХВ-16, ХВ-16Р, ХВ-110, ХВ-113, ХВ-124, ХВ-238; Грунтовки В-МЛ-0143, АК-070, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ХС-010, ХС-059, ХС-068, ВД-КЧ-0178. 16. Эмаль ХВ-518; Грунтовки АК-070, АК-070 по ВЛ-02, ХС-059, ХС-068. 17. Эмаль ХВ-536; Грунтовка АК-070,. 18. Эмали ХВ-714, ХС-774, ХС-119, ХС-75У, ХП-7120, ХП-1267; Грунтовки АК-070, АК-070 по ВЛ-02, ХС-010, ХС-059, ХС-068, ХВ-050, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ХВ-0265,. ЭП-0259, ЭП-0199. 19. Эмали ХВ-785, ХС-759; Грунтовки ХС-010, ХС-059, ХС-068. 20. Эмаль АК-1239 затем лак АК-181; Грунтовки ЭП-0228 по В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-ЭП-0190. 21. Эмаль ВЛ-515; Грунтовка ВЛ-02. 23. Эмаль УР-1128; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, ВЛ-02, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой. 24. Эмаль УР-1161, УР-1180; Грунтовка ЭП-0156. 25. Эмали В-ФЛ-1199, В-ФЛ-1199Э; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, В-ЭП-0190. 26. Эмаль ФП-545; Грунтовки ЭП-057, ЭП-0109. 27. Эмаль ЭП-51; Грунтовки АК-070, ВД-КЧ-0178, шпатлевка ЭП-0010. 28. Эмаль ЭП-140; Грунтовки АК-070, ЭП-09Т, ЭП-076, ЭП-0156, эмаль В-МА-1232. 29. Эмаль ЭП-422; Грунтовка ЭП-0109. 31. Эмаль ЭП-525; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, шпатлевка ЭП-0010. 32. Эмаль ЭП-525П; Грунтовка ЭП-С156. 33. Эмаль ЭП-773; Грунтовка ЭП-057, шпатлевка ЭП-0010, эмаль В-МА-1232. 34. Эмаль ЭП-1223; Грунтовки В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, В-ЭП-0190. 34а. Эмали ЭП-1236, ЭП-1294 и ЭП-1294М, ЭП-5287, ЭС-5299; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ЭП-199, ЭП-057, ЭП-0259, ЭП-0266, ЭП-0010. 34б. Эмаль ЭП-1299; Эмаль ЭП-1294. 35. Эмаль ЭП-2114; Грунтовки АК-070, ЭП-0156, ЭП-09Т. 36. Эмали ЭФ-1118ПГ, ЭФ-1118ПМ, ЭФ-1118М; Грунтовка ГФ-017, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ЭФ-0137. 36. Эмаль ЭФ-1219; Грунтовка ВЛ-С2. Примечания: 1. Покрытия на основе марок ХВ и ХС перед эксплуатацией выдерживают при температуре 15-30 °С в течение 5 сут или при температуре 60 °С в течение 5-6 ч. 2. Эмали ХВ-124 в сочетании с грунтовкой АК-070 применяют для стали. 3. Эмали ПФ-115 в сочетании с грунтовкой АК-070 применяют для алюминия и оцинкованной стали. 4. Эмали ХВ-110 в сочетании с грунтовкой ВЛ-02 с алюминиевой пудрой применяют для всех металлов, кроме алюминия и его сплавов. 5. Эмали ЭТ-199 в сочетании с грунтовкой ВЛ-02 с алюминиевой пудрой применяют для стали, чугуна и оцинкованной стали. 6. Эмали ПФ-188 в сочетании с грунтовкой АК-070 применяют для алюминия и его сплавов. 7. Грунтовку ВЛ-02 по стали применяют с последующим перекрытием антикоррозионной грунтовкой. Под эпоксидные материалы допускается применять грунтовки ВЛ-02 и ВЛ-023 без перекрытия антикоррозионной грунтовкой. 8. Эмаль ХС-5146 в сочетании с грунтовкой АК-070 применяют для алюминия и его сплавов. 9. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ, АС-554 дневные флуоресцентные наносят на предварительно загрунтованные поверхности, окрашенные соответствующими алкидными эмалями. 10. Эмаль КО-834 в сочетании с грунтовкой КО-052 применяют для алюминия и его сплавов. Таблица 7 Сочетаемость материалов при получении покрытий для эксплуатации в районах с тропическим климатом Марка материала внешнего слоя покрытия; Марка материала, применяемого в качестве промежуточного слоя. Грунтовка; Шпатлевка. 1. Эмаль АС-182; Грунтовки ГФ-017, ГФ-0119, В-КФ-093, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ВД-КЧ-0178; МС-006, ПФ-002. 2. Эмаль AC-1115; Грунтовки АК-069, АК-070; -. 3. Эмаль АС-1171А; Грунтовка ЭП-0200; -. 4. Эмаль AC-2106; Грунтовка ВЛ-02; -. 5. Эмали ГФ-820, ГФ-1426, лак ГФ-95 с алюминиевой пудрой; Грунтовки ГФ-017, АК-070, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; МС-006, ПФ-002. 6. Эмали КО-88, КО-811, КО-813, КО-814, КО-828; Грунтовки ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; -. 7. Эмали МЛ-12, МЛ-152, МЛ-158, МЛ-197, МЛ-279, МЛ-2790П, МЛ-1110, МЛ-1156; Грунтовки ГФ-017, ГФ-018, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ПЛ-0213, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ФЛ-086, ЭП-0156, ЭП-0228, ЭФ-0137, В-ЭП-0190, ВД-КЧ-0178, эмали ГФ-571, В-МА-1232; МС-006, ПФ-002, ПЭ-0089. 8. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ, МЛ-165 затем МС-160; Эмали МЛ-12, МЛ-152, МЛ-1156, В-МА-1232; МС-006, ПФ-002. 9. Эмаль МЛ-169 затем лак МЛ-21; Грунтовка МЛ-064 по грунтовкам ГФ-017, В-КФ-093, В-КЧ-0207, ФЛ-03К; -. 10. Эмаль МЛ-1214МЭ; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, ЭП-0228; -. 11. Эмаль МЛ-1225; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-КЧ-0207; -. 12. Эмаль МЛ-1196; Грунтовки В-КФ-093, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, В-КЧ-0207; -. 13. Лак МЛ-21; Эмали АС-182, МЛ-12, МЛ-152. 14. Эмали ГФ-2136, НЦ-11, НЦ-11А, НЦ-256 НЦ-1249; Грунтовки ГФ-017, АК-070, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; НЦ-008. 15. Эмали ПФ-115, ПФ-163, ПФ-188, ПФ-223, ПФ-1250ВС, ПФ-1331; Грунтовки ГФ-017, ГФ-0119, В-КФ-093, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ВД-КЧ-0178, эмаль В-МА-1232; МС-006, ПФ-002. 16. Эмаль ПФ-837; Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ФЛ-086; -. 17. Лак ПФ-170 с алюминиевой пудрой; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; -. 18. Эмали ХВ-110, ХВ-124, ХВ-518; Грунтовки ХВ-050, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ХС-010, ХС-059, ХС-068, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ВД-КЧ-0178; ХВ-004. 19. Эмали ХВ-16, ХВ-16Р, ХВ-785, ХВ-1120; Грунтовки ХВ-050, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ХС-010, ХС-059, ХС-068, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ВД-КЧ-0178, ВД-КЧ-0184; XB-004. 20. Эмаль ХВ-238; Грунтовки ХВ-050, ФЛ-03К; ХВ-004. 21. Эмаль ХВ-714; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023; -. 21а. Эмали ХП-7120, ХП-1267; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ХВ-0265, ЭП-0259, ЭП-0199; -. 23. Эмаль АК-194; Грунтовки В-КФ-093, АК-070, ФЛ-03К, ЭП-09Т, шпатлевка ЭП-0010, эмаль В-МА-1232; МС-006, ПФ-002. 24. Эмаль АК-1102; Грунтовки АК-070, ЭП-09Т, шпатлевка ЭП-0010, эмаль В-МА-1232; МС-006, ПФ-002. 25. Эмаль АК-1239 затем лак АК-181; Грунтовки ЭП-0228 по В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-ЭП-0190; МС-006, ПЭ-0089. 26. Эмаль ВЛ-515; Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023; -. 27. Эмаль УР-1161; Грунтовки ФЛ-03К, УР-0131 по грунтовке АК-0130; -. 28. Эмаль В-ПЭ-1179; Грунтовки ГФ-017, ГФ-018, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ПЛ-0213, В-ЭП-0190, ЭП-0228; МС-006, ПФ-002, ПЭ-0089. 29. Эмаль ХС-119; Грунтовки ХВ-050, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ХС-059, ХС-068; -. 30. Эмаль ХС-75У; Грунтовки ХВ-050, ХС-010, ХС-068, АК-070, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; ХВ-004. 31. Эмаль ХС-759; Грунтовки ХС-010, ХС-059, ХС-068; ХВ-004. 32. Эмаль ФЛ-687; Грунтовка ФЛ-087; -. 33. Эмали В-ФЛ-1199, В-ФЛ-1199Э; Грунтовки В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-ЭП-0190, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160; -. 34. Эмаль ФП-545; Грунтовки АК-070, ЭП-057, ЭП-0109; -. 35. Эмали ЭП-51, ЭП-140, ЭП-274, ЭП-525, ЭП-525П, ЭП-773; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, ВД-КЧ-0178, эмаль В-МА-1232; ЭП-0020, ЭП-0010. 36. Эмаль ЭП-91; Грунтовки ЭП-076, ЭП-057; -. 37. Эмаль ЭП-148; Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023; -. 38. Эмаль ЭП-275; Грунтовки АК-070, ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156; -. 39. Эмаль ЭП-567; Грунтовка АК-070; -. 40. Эмаль ЭП-716; Грунтовки ФЛ-ОЗЖ, ФЛ-ОЗК, ЭП-09Т; -. 41. Эмаль ЭП-793 О НУ; Шпатлевка ЭП-0010 по грунтовке ЭП-076; -. 42. Эмали ЭП-1143, ЭП-1236, ЭП-2114; Грунтовка ЭП-0156; -. 43. Эмаль ЭП-1155; Грунтовка ЭП-057, шпатлевка ЭП-0010; -. 44. Эмаль ЭП-1223, ЭП-1236, ЭП-1294, ЭП-1294М, ЭП-5287; Грунтовка В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, ГФ-017, В-ЭП-0190, ФЛ-03К, ЭП-0259, АК-070, ВЛ-02, ЭП-199; -. 44а. Эмаль ЭП-1299; Эмаль ЭП-1294; -. 46. Эмали ЭФ-1118ПГ, ЭФ-1118ПМ, ЭФ-1118М; Грунтовки ГФ-017, ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03К, ЭФ-0137; -. 47. Эмаль ЭФ-1219; Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К; -. 48. Эмаль ЭТ-199; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, БЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, эмаль В-МА-1232; МС-006, ПФ-002. 49. Эмали ОС-51-03, ОС-12-01, ОС-12-03; Грунтовка ФЛ-03К; -. Примечания: 1. Знак «-» означает недопустимость применения шпатлевок или отсутствие необходимых данных. 2. Лак МЛ-21 наносят по декалькомании на поверхность, окрашенную эмалями МЛ-12, МЛ-152, АС-182 с соответствующими грунтовками. 3. Грунтовки ВЛ-02 и ВЛ-023 по стали применяют с последующим перекрытием антикоррозионной грунтовкой. Под эпоксидные материалы допускается применять грунтовки ВЛ-02 и ВЛ-023 без перекрытия антикоррозионной грунтовкой. 4. Для условий Т1 эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ, наносят на предварительно загрунтованные поверхности, окрашенные соответствующими меламинными эмалями, для условий эксплуатации Т2, Т3 допускается наносить эмали на предварительно загрунтованные поверхности, окрашенные соответствующими алкидными эмалями. 5. Эмаль АС-1115 применяют для алюминия и его сплавов. 6. Покрытия на основе эмалей марок ХВ и ХС перед эксплуатацией выдерживают при температуре 15-30 °С в течение 5 сут или при температуре-60 °С в течение 5-6 ч. 7. Эмали AC-182, ПФ-115, ПФ-163, ПФ-188, ПФ-223 в сочетании с грунтовкой ГФ-0119 применяют для условий эксплуатации Т3. Таблица 8 Сочетаемость материалов при получении покрытий изделий для общеклиматического исполнения Марка материала внешнего слоя покрытия; Марка материала, применяемого в качестве промежуточного слоя. 1. Эмаль АС-182; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, ВД-КЧ-0178, эмаль В-МА-1232. 2. Эмаль АС-1115; Грунтовки АК-070, АК-070 по ВЛ-02. 3. Эмаль ГФ-820; Грунтовки ГФ-017, АК-070, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж. 4. Эмали КО-88, КО-811, КО-813, КО-814, КО-828; Грунтовка ФЛ-03Ж. 5. Эмали МЛ-12, МЛ-152, МЛ-197, МЛ-1110, В-ПЭ-1179; Грунтовки ГФ-017, ГФ-018, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, 'К-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ПЛ-0213, ФЛ-03Ж, ЭП-0228, В-ЭП-0190, ВД-КЧ-0184, эмали ГФ-571, В-ФЛ-1199, В-ФЛ-1199Э, В-МА-1232. 6. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ, МЛ-279, МЛ-2790П; Эмали МЛ-12, МЛ-152, МЛ-1156, В-МА-1232, грунтовки В-КФ-093, В-КЧ-0207, АК-070, ВЛ-02, с ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ЭФ-0137. 7. Эмаль МЛ-1156; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, эмаль В-МА-1232. 8. Эмаль МЛ-1225; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-КЧ-0207, ФЛ-03Ж. 9. Эмаль МЛ-1196; Грунтовки В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160. 10. Эмали ПФ-115, ПФ-188,ПФ-1331, ПФ-1250ВС; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ФЛ-03Ж, эмаль В-МА-1232. 11. Лак ПФ-170 с алюминиевой пудрой; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03Ж. 12. Эмали ХВ-16, ХВ-16Р, ХВ-110, ХВ-124, ХВ-238, ХВ-113; Грунтовки ХВ-050, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ХС-010, ХС-059, ХС-068, ФЛ-03Ж, ВД-КЧ-0178. 13. Эмаль ХВ-518; Грунтовки АК-070, ХС-059, ХС-068. 14. Эмаль ХС-714; Грунтовки АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023. 15. Эмали ХВ-785, ХС-759; Грунтовки ХВ-050, ХС-010, ХС-059, ХС-068. 15а. Эмали ХП-1267, ХП-7120; Грунтовки ВЛ-02, АК-070, ЭП-0199, ЭП-0259. 16. Эмаль ВЛ-515; Грунтовка ВЛ-02. 17. Эмаль УР-1161; Грунтовка ЭП-0156. 18. Эмаль ХС-119; Грунтовки ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ХС-059, ХС-068. 19. Эмаль ХС-75У; Грунтовки АК-070, ХС-068, ХВ-050 ХС-010, ХС-059. 20. В-ФЛ-1199, В-ФЛ-1199Э; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, В-ЭП-0190. 21. Эмаль ФП-545; Грунтовки ЭП-057, ЭП-0109. 22. Эмаль ЭП-51; Грунтовка АК-070, шпатлевка ЭП-0010. 23. Эмали ЭП-140, ЭП-525; Грунтовки ЛК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой, ВЛ-023 с алюминиевой пудрой, ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, эмаль В-МА-1232. 24. Эмали ЭП-525П, ЭП-2114; Грунтовка ЭП-0156. 25. Эмаль ЭП-773; Грунтовка ЭП-057, шпатлевка ЭП-0010, эмаль В-МА-1232. 26. Эмаль ЭП-1223; Грунтовки В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, В-ЭП-0190. 26а. Эмали ЭП-1236, ЭП-1294 и ЭП-1294М, ЭП-5287; Грунтовка АК-070. 26б. Эмаль ЭП-1299; Эмаль ЭП-1294. 27. ЭФ-1118ПГ, ЭФ-1118ПМ, ЭФ-1118М; Грунтовки ГФ-017, ЭФ-0137. 28. Эмаль ЭФ-1219; Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03Ж. 29. Эмаль ЭТ-199; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, ВЛ-02, ВЛ-02 с алюминиевой пудрой. Примечания: 1. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ для условий эксплуатации О1 наносят на предварительно загрунтованные поверхности, окрашенные соответствующими меламинными эмалями. Для условий эксплуатации О4 допускается наносить эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ на поверхности, загрунтованные грунтовками В-КФ-093, В-КЧ-0207, ФЛ-03Ж, ГФ-017. 2. Эмали ПФ-115 в сочетании с грунтовками АК-070 применяют для алюминия и его сплавов и оцинкованной стали. 3. Эмали ХВ-110 в сочетании с грунтовкой ВЛ-02 с алюминиевой пудрой применяют для всех металлов, кроме алюминия и его сплавов. 4. Эмали ЭТ-199 в сочетании с грунтовкой ВЛ-02 с алюминиевой пудрой применяют для стали, чугуна и оцинкованной стали. 5. Эмали ПФ-188 в сочетании с грунтовкой АК-070 применяют для алюминия и его сплавов. 6. Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023 по стали применяют с последующим перекрытием антикоррозионной грунтовкой. Под эпоксидные материалы допускается применять грунтовки ВЛ-02 и ВЛ-023 без перекрытия антикоррозионной грунтовкой. 7. Покрытия на основе эмалей марок ХВ и ХС перед эксплуатацией выдерживают при температуре 15-30 °С в течение 5 сут или при температуре-60 °С в течение 5-6 ч. Таблица 9 Сочетаемость материалов при получении покрытий для эксплуатации в районах с умеренно-холодным, с тропическим морским климатом и для судов неограниченного района плавания Марка материала внешнего слоя покрытия; Марка материала, применяемого в качестве промежуточного слоя. 1. Эмаль ГФ-820; Грунтовка ЭФ-065. 2. Эмали МЛ-12, МЛ-197, МЛ-279, МЛ-1110; Грунтовки ГФ-017, ГФ-018, В-КФ-093, В-КЧ-0207, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, ПЛ-0213, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ЭП-0156, ЭП-0228, В-ЭП-0190, ЭФ-0137, эмали ГФ-571, В-МА-1232. 3. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ; Эмаль МЛ-12 по грунтовкам ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, эмаль В-МА-1232. 4. Эмали ПФ-115, ПФ-167; Грунтовка ЭФ-065, эмали ЭФ-1219, В-МА-1232. 5. Эмаль ПФ-218; Грунтовки ФЛ-03Ж, ФЛ-03К. 6. Эмали ХВ-16, ХВ-16Р, ХВ-124, ХВ-518, ХВ-1120; Грунтовки ХС-010, ХС-068, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К. 7. Эмаль ХВ-785 затем лак ХВ-784; Грунтовки ХС-010, ХС-068, ЭФ-065, ЭФ-094. 8. Эмаль ВЛ-515; Грунтовка ВЛ-02. 9. Эмаль УР-1176; Грунтовка ЭФ-065, эмаль ЭФ-1219. 10. Эмаль ХС-75У; Грунтовки ФЛ-03Ж, ФЛ-03К-. 11. Эмали ХС-510, ХС-527; Грунтовки ЭФ-1219, ХС-720 по ВЛ-02, ВЛ-023. 13. Эмали ЭП-51, ЭП-140, ЭП-525, ЭП-773; Грунтовки ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, шпатлевка ЭП-0010, эмаль В-МА-1232. 14. Эмаль ЭП-91; Грунтовки ЭП-076, ЭП-057. 15. Эмаль ЭФ-1219; Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К. Примечание. Покрытия на основе эмалей марок ХВ и ХС перед эксплуатацией выдерживают при температуре 15-30 °С в течение 5 сут или при температуре 60 °С в течение 5-6 ч. Таблица 10 Сочетаемость материалов при получении покрытий изделий для всеклиматического исполнения Марка материала внешнего слоя покрытия; Марка материала, применяемого в качестве промежуточного слоя. 1. Эмаль АС-182; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-МЛ-014Э, В-МЛ-0160, ФЛ-03Ж, эмаль В-МА-1232. 2. Эмаль ГФ-820; Грунтовка ЭФ-065. 3. Эмали МЛ-12, МЛ-152, МЛ-197, МЛ-279, МЛ-2790П, МЛ-1110, В-ПЭ-1179; Грунтовки ГФ-017, ГФ-018, В-КФ-093, В-КЧ-0207 В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, ПЛ-0213, ФЛ-03Ж, ЭП-0156, ЭП-0228, ЭФ-0137, В-ЭП-0190, эмали ГФ-571, В-МА-1232. 4. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ; Эмаль МЛ-12 по грунтовке ФЛ-03Ж, эмаль В-МА-1232. 5. Эмаль ПФ-188; Грунтовки ГФ-017, В-КФ-093, В-МЛ-0143, В-МЛ-0160, ФЛ-03Ж, эмаль В-МА-1232. 6. Эмаль ПФ-115, ПФ-1331, ПФ-1250ВС; Эмали ЭФ-1219, В-МА-1232. 7. Эмали ХВ-16, ХВ-16Р, ХВ-124, ХВ-518; Грунтовки ХС-010, ХС-068, ФЛ-03Ж. 8. Эмаль ХВ-785 затем лак ХВ-784; Грунтовки ХС-010, ХС-068. 9. Эмаль ВЛ-515; Грунтовка ВЛ-02. 10. Эмаль ХС-75У; Грунтовки ХС-010, ХС-068, ФЛ-03Ж. 11. Эмаль ЭП-51; Грунтовка ЭП-0156, шпатлевка ЭП-0010, эмаль В-МА-1232. 12. Эмали ЭП-140, ЭП-525, ЭП-773; Грунтовки ЭП-09Т, ЭП-057, ЭП-076, ЭП-0156, шпатлевка ЭП-0010, эмаль В-МА-1232. 12а. Эмали ЭП-1236, ЭП-1294, ЭП-1294М, ЭП-5287; Грунтовки АК-070, ЭП-0199, ЭП-0259, ВЛ-02. 12б. Эмаль ЭП-1299; Эмаль ЭП-1294. 13. Эмаль ЭФ-1219; Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023, ФЛ-Ж. Примечания: 1. Эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ для условий эксплуатации В1 наносят на предварительно загрунтованные поверхности, окрашенные соответствующими меламинными эмалями. Для условий эксплуатации В4 допускается наносить эмали МЛ-165, МЛ-165ПМ на поверхности, загрунтованные грунтовками В-КФ-093, В-КЧ-0207, ФЛ-03Ж, ГФ-017. 2. Покрытия на основе эмалей марок ХВ и ХС перед эксплуатацией выдерживают при температуре 15-30 °С в течение 5 сут или при температуре 60 °С в течение 5-6 ч. # ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное # ПЕРЕЧЕНЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ СОЧЕТАЕМОСТЬ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ Таблица 11 Перечень материалов для окрашивания древесины и древесных материалов Марка материала; Обозначение условий эксплуатации по ГОСТ 9.104. Алкидно-уретановые. 1. Лак АУ-271; УХЛ4. Битумные. 2. Эмаль БТ-591; УХЛ4. Глифталевые. 3. Лак ГФ-166 по ГОСТ 5470; У2. 4. Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129; -. 5. Грунтовка ГФ-032; -. 6. Грунтовка ГФ-0119 по ГОСТ 23343; -. Каучуковые. 7. Краска Э-КЧ-26 по ГОСТ 19214; УХЛ4. Кремнийорганические. 8. Эмаль КО-174; У1. Масляно-и алкидностирольные. 9. Лак МС-25; УХЛ4. 10. Шпатлевка МС-006 по ГОСТ 10277; -. Меламинные. 11. Эмаль МЛ-12 по ГОСТ 9754; В1. 12. Эмаль МЛ-152 по ГОСТ 18099; В1. Меламинные. 13. Лак МЛ-2110; У2, Т3. 14. Лак МЛ-2111; У2, Т3. 15. Лак МЛ-248; УХЛ4. Карбамидные. 16. Эмаль МЧ-145 по ГОСТ 23760; У1, УХЛ1, ХЛ1. 17. Эмаль МЧ-173; У1. 18. Эмаль МЧ-181; У1. 19. Лак МЧ-52; У1. 20. Лак МЧ-270; У1. 21. Шпатлевка МЧ-0054; -. Нитроцеллюлозные. 22. Эмаль НЦ-11 по ГОСТ 9198; У1, Т2. 23. Эмаль НЦ-25 по ГОСТ 5406; УХЛ4. 24. Эмаль НЦ-132 по ГОСТ 6631; У1. 25. Эмаль НЦ-134; У1. 26. Эмаль НЦ-257М; УХЛ4. 27. Эмаль НЦ-1200; У1. 28. Лак НЦ-218; УХЛ4. 29. Лак НЦ-222; УХЛ4. 30. Лак НЦ-243; УХЛ4. 31. Лак НЦ-291; УХЛ4. 32. Лак НЦ-2101; УХЛ4. 33. Лак НЦ-2102; УХЛ4. 34. Лак НЦ-2103; УХЛ4. 35. Лак НЦ-2105; УХЛ4. 36. Грунтовка НЦ-0135; -. 37. Красящая грунтовка НЦ-0140; -. 38. Шпатлевка НЦ-008 по ГОСТ 10277; -. 39. Шпатлевка НЦ-0038; -. Пентафталевые. 40. Эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465; У1, УХЛ1, ХЛ1, В3. 40а. Эмаль ПФ-1250ВС; У1, УХЛ1, ХЛ1, В3. 40б. Эмаль ПФ-1331; У1, УХЛ1, ХЛ1, В3. 40в. Состав «Пентанил»; У1, УХЛ1, ХЛ1. 41. Эмаль ПФ-133 по ГОСТ 926; У1. 42. Эмаль ПФ-218 по ГОСТ 21277; У2, УХЛ2, ХЛ2, ОМ2, О4. 43. Эмаль ПФ-223 по ГОСТ 14923; У2, Т3, УХЛ2, ХЛ2. 44. Лак ПФ-170 по ГОСТ 15907; У2. 45. Лак ПФ-171 по ГОСТ 15907; У2. 46. Лак ПФ-231; УХЛ4. 47. Лак ПФ-283 по ГОСТ 5470; УХЛ4. 48. Грунтовка ПФ-020; -. Пентафталевые. 49. Шпатлевка ПФ-002 по ГОСТ 10277; -. Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные. 50. Эмали ХВ-16, ХВ-16Р; В1. 51. Эмаль ХВ-110 по ГОСТ 18374; О1. 52. Эмаль ХВ-124 по ГОСТ 10144; В1. 53. Эмаль ХВ-5169; У1, Т1. Полиакриловые. 54. Краска АК-111 по ГОСТ 20833; УХЛ4. Поливинилацетальные. 55. Грунтовочный лак ВЛ-278; -. Поливинилацетатные. 57. Краска ВД-ВА-27А; УХЛ4. 58. Краска ВД-ВА-224; УХЛ4. Полиуретановые. 59. Лак УР-293; УХЛ4. 60. Лак УР-2124М; У2. 61. Грунтовочный лак УР-2112М; -. 61а. Лак УРФ-1; У1, УХЛ1. Полиэфирные ненасыщенные. 62. Эмаль ПЭ-276; У2. 63. Эмаль ПЭ-587; УХЛ4. 63а. Краска ВД-ПФ-136; У1. 64. Лак ПЭ-232 по ГОСТ 23438; У2, Т2. 65. Лак ПЭ-246; УХЛ4. 66. Лак ПЭ-247; У2. 67. Лаки ПЭ-250, ПЭ-250М; У2, Т2. 68. Лак ПЭ-251Б; УХЛ4. 69. Лак ПЭ-265; У2, Т2. 70. Лаки ПЭ-284А, ПЭ-284Б; У2. Полиэфирные ненасыщенные. 71. Лак ПЭ-2136; УХЛ4. 72. Грунтовка ПЭ-0211; -. Сополимеро-винилхлоридные. 73. Лак ХС-76; УХЛ4. Фенольные. 75. Эмаль ФЛ-2128; УХЛ4. 76. Грунтовка ФЛ-03К по ГОСТ 9109; -. Хлорированные полиэтиленовые. 77. ХП-188; О1. 78. ХП-7120; О1. 79. ХП-1267; О1. Эпоксидные. 80. ЭП-1294 и ЭП-1294М; В1. 81. ЭП-1299; У1, УХЛ1, ХЛ1, В3, О2. Примечание. Знак «-» означает, что данный материал применяется в качестве промежуточного слоя. Таблица 12 Сочетаемость материалов для окрашивания древесины и древесных материалов Марка материала внешнего слоя покрытия; Марка грунтовки; Марка шпатлевки; Материал окрашиваемой поверхности. 1. Эмали ВД-КЧ-26А, Э-ПФ-1217, АК-111, ВД-ВА-17А,; -; ПФ-002; Древесные материалы. 2. Эмали МЛ-12, МЛ-242; -; МЧ-0054; Древесина и древесные материалы. 3. Лаки МЛ-2110, МЛ-2111; -; -; Древесина. 4. Эмали МЧ-52, МЧ-270; НЦ-0135; HЦ-008, МЧ-0054; Древесные материалы. 5. Эмаль МЧ-145; МС-006, НЦ-008, ПФ-002; Древесина. 6. Эмаль МЧ-181; -; МЧ-0054; Древесные материалы. 7. Эмали НЦ-11, НЦ-132; ГФ-032; НЦ-008, НЦ-0038, ПФ-002; Древесные материалы. 8. Эмали НЦ-25, НЦ-257М; -; НЦ-008, ПФ-002; Древесные материалы. 9. Лак НЦ-291; НЦ-0205; -; Древесные материалы. 10. Эмали НЦ-2101, НЦ-2105; НЦ-0135, НЦ-0205; НЦ-008; Древесные материалы. 11. Эмали ПФ-115, ПФ-133, ПФ-218, ПФ-223, ПФ-1250ВС, ПФ-1331; ГФ-021, ГФ-0119, ФЛ-03К,; мс-006, ПФ-002; Древесина и древесные материалы. 11а. Эмаль ЭП-1229; Эмаль ЭП-1294; мс-006; Древесина. 12. Эмали ХВ-16, ХВ-16Р, ХВ-110, ХВ-124; ГФ-021, ФЛ-03К, ГФ-0119; ХВ-004; Древесина. 13. Эмаль УР-2124М; Лак УР-2112М; -; Древесина. 14. ЛакиПЭ-232, ПЭ-265, ПЭ-246, ПЭ-247; -; МЧ-0054; Древесина и древесные материалы. 15. Лак ПЭ-284; ПЭ-0165; -; Древесина. 16. Лак ПЭ-587; НЦ-0205; -; Древесные материалы. Примечание. Древесина-массив или строганый шпон ясеня, красного дерева, бука, березы и другие, а также фанерные плиты. Древесные материалы-необлицованные древесностружечные плиты, облицовочный материал на основе пропитанных термореактивными материалами бумаг. Перечень лакокрасочных материалов для окрашивания бетона, шифера, кирпича, асфальта, штукатурки Таблица 12а Марка материала; Обозначение условий эксплуатации по ГОСТ 9.104; Асфальт; Бетон; Шифер; Штукатурка; Кирпич. Краска ВД-ПФ-136; У1; -; +; +; +; +. Эмаль ХВ-5323; У1, УХЛ1, ХЛ1; +; -; -; -; -. Эмаль ХП-188 «Хапилен»; О1; -; +; -; +; +. Эмаль ХП-7120; О1; -; +; +; -; -. Эмаль ХП-1267; О1; -; +; +; -; -. # ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное # ПЕРЕЧЕНЬ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДОПУСКАЕМЫХ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ ОБЩЕКЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО И ТРОПИЧЕСКОГО МОРСКОГО КЛИМАТА Таблица13 Марка материала и цвет; Категория размещения по ГОСТ 15100; Область применения. Карбамидные. 1 Эмаль МЧ-145 различных цветов по ГОСТ 23760; 1; Для деревянных и металлических платформ грузовых автомобилей. 2. Эмаль МЧ-123 черная; 2; Для рам, колес и других деталей автомобилей и тракторов. Алкидно-стирольные. 3. Эмаль МС-17 черная; 3; Для деталей и узлов шасси и других деталей автомобилей и тракторов. 4. Эмаль МС-17 серая; 2; Для автомобильных двигателей. Нитроцеллюлозные. 5. Эмаль НЦ-184 черная по ГОСТ 18335; 2; Для стальных и чугунных отливок. 6. Эмаль НЦ-271М черная; 2; Для декоративной отделки автомобилей. 7. Эмаль НЦ-1200 защитная; 2; Для корпусов и деталей автомобилей. 8. Эмали НЦ-5123 красно-коричневая, серая по ГОСТ 7462; 3; Для внутренних необработанных поверхностей литых деталей двигателя автомобилей, соприкасающихся с маслом. Нитроцеллюлозные. 9. Эмаль НЦ-273 серебристая; 2; Для автомобильных моторов и двигателей. Эпоксидные. 10. Эмаль ЭП-1240; 1; Для деталей автомобиля. Фенольные. 11. Эмаль В-ФЛ-1199 черная; 1; Для шасси и других деталей автомобилей. Канифольные. 12. Грунтовка В-КФ-093 черная; 2; Для деталей шасси автомобилей. Меламинные. 13. Грунтовка В-МЛ-0143 черная; 2; Для деталей шасси автомобилей. Глифталевые. 14. Грунтовка ГФ-073 желто-коричневая; -; Для деталей интерьера легковых автомобилей и исправления дефектов. 15. Грунтовка ГФ-088 серая; -; Для колес легковых автомобилей. 16. Грунтовка ГФ-089 черная; -; Для карданных валов автомобилей. Мастики противошумные битумные. 17. Мастика АБП черная; 3; Для отраслей вагоностроения. 18. Мастика БПИ черная; 2; Для внутренней поверхности кузовов автомобилей и пассажирских вагонов. 19. Мастика БПМ-1 черная Мастики противошумные битумные; 1; Для внутренней и наружной поверхности кузова, кабин и других деталей автомобилей и реакторов. 20. Мастика 579 черная; 2; Для внутренней и наружной поверхности кузова, кабин и других деталей автомобилей. 21. Мастика Д-11А серая; 2; Для днищ и других деталей автомобилей. 22. Мастика Д-4А серая; 2; Для герметизации сварных швов. Примечание. Знак «-» означает, что материал применяется в качестве промежуточных слоев. # ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное # ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Таблица14 Наименование марки лакокрасочного материала; Нормативно-техническая документация. Ацетон; ГОСТ 2603. Алкидно-акриловые лакокрасочные материалы. Грунтовка АС-071; ту 6-10-1020. Лак АС-16; ТУ 6-10-814. Лак AC-82; ту 6-10-1169. Лак AC-176; ТУ 6-10-1473. Лак AC-528; ТУ 6-10-774. Эмаль AC-131; ТУ-6-10-896. Эмаль AC-182; ГОСТ 19024. Эмаль AC-554; ТУ 6-10-772. Эмаль AC-730; ТУ 6-10-949. Эмаль AC-1101, АС-1101М; ТУ 6-10-1510. Эмаль AC-1115; ТУ 6-10-1029. Эмаль AC-1171; ТУ 6-10-1693. Эмаль AC-2106; ТУ 6-10-1546. Битумные. Краска БТ-177; OCT 6-10-426. Лак БТ-783; ГОСТ 1347. Лак БТ-577; ГОСТ 5631. Бумага фильтровальная; ГОСТ 12026. Вода дистиллированная; ГОСТ 6709. Газ сернистый; ГОСТ 24927. Глифталевые. Грунтовка ГФ-017; OCT 6-10-428. Грунтовка ГФ-018; ту 6-10-1153. Грунтовка ГФ-021; ГОСТ 25129. Грунтовка ГФ-031; ТУ 6-10-698. Грунтовка ГФ-032; ТУ 6-10-698. Грунтовка ГФ-073; OCT 6-10-425. Грунтовка ГФ-088; ТУ 6-10-1128. Грунтовка ГФ-0119; ГОСТ 23343. Грунтовка ГФ-0163; OCT 6-10-409. Грунт-шпатлевка ГФ-0018; ТУ 6-10-1153. Лак ГФ-95; ГОСТ 8018-70. Лак ГФ-166; ГОСТ 5470. Эмаль ГФ-92ХС; ГОСТ 9151. Эмаль ГФ-92ГС; ГОСТ 9151. Эмаль ГФ-571; ТУ 6-10-636. Эмаль ГФ-820; OCT 6-10-431. Эмаль ГФ-1147ВЭ; ТУ 6-10-1361. Эмаль ГФ-1151; ТУ 6-10-1406. Эмаль ГФ-1426; ГОСТ 6745-79. Эмаль ГФ-2136; ТУ 6-10-2003. Диметилформамид; ГОСТ 20289. Кальций хлористый; ГОСТ 450. Кислота соляная; ГОСТ 3118. Канифольные. Грунтовка КФ-030; ТУ 6-10-698. Грунтовка В-КФ-093; OCT 6-10-427. Шпатлевка КФ-003; ТУ 6-21-10. Каучуковые. Грунтовка ВД-КЧ-0178; ТУ 6-10-2094. Грунтовка Э-КЧ-0184; ТУ 6-10-1916. Грунтовка ВКЧ-0207; ТУ 6-10-1654. Краска ВД-КЧ-26А; ГОСТ 28196. Эмаль КЧ-190; ТУ 6-10-940. Композиции эпоксидные порошковые. Композиция УП-2155; ТУ 6-05-241-26. Композиция УП-2191«А»; ТУ 6-05-241-450. Композиция УП-2191«К»; ТУ 6-05-211-1329. Компаунды порошкообразные. Композиция ПДФ-4, ПДФ-10; ОАЮ. 504.004 ТУ. Компаунды эпоксидные порошкообразные. ЭП-49 А/1, ЭП-49 А/2, ЭП-49 Д/1, ЭП-49 Д/2; ТУ 6-05-1420. Кремнийорганические. Грунтовка КО-052; ТУ 6-10-1559. Эмаль КО-84; ТУ 6-10-604. Эмаль КО-88; ГОСТ 23101. Эмаль КО-11, КО-811К; ГОСТ 23122. Эмаль КО-813; ГОСТ 11066. Эмаль КО-814; ГОСТ 11066. Эмаль КО-822; ТУ 6-10-848. Эмаль КО-828; ТУ 6-10-930. Эмаль КО-834; ТУ 6-10-1836. Эмаль КО-935; ТУ 16-504-021. Эмаль КО-976; ТУ 16-504-048. Натрий сернистокислый; ГОСТ 195. Натрий хлористый; ГОСТ 4233. Масляно-и алкидностирольные. Грунтовка МС-067; ту 6-10-789. Эмаль МС-17; ТУ 6-10-1012. Эмаль МС-160; ГОСТ 12034-77. Эмаль В-МС-278М, В-МС-278МК; ТУ 6-10-1941. Шпатлевка МС-006; ГОСТ 10277. Масляные. Эмаль MA-224; ТУ 6-10-1341. Эмаль B-MA-1232; ТУ 6-10-2027. Меламинные. Грунтовка МЛ-029; ТУ 6-10-784. Грунтовка МЛ-064; ТУ 6-10-711. Грунтовка В-МЛ-0143; ГОСТ 24595. Грунтовка В-МЛ-0160; ТУ 6-10-1603. Лак МЛ-21; ТУ 6-10-1282. Лак МЛ-92; ГОСТ 15865-70. Лак МЛ-133; ТУ 6-10-1014. Лак МЛ-2111; ТУ 6-10-1848. Эмаль МЛ-12; ГОСТ 9754. Эмаль МЛ-152; ГОСТ 18099. Эмаль МЛ-158 «шагрень»; ТУ 6-10-1096. Эмаль МЛ-165, МЛ-165ПМ; ГОСТ 12034. Эмаль МЛ-169; ТУ 6-10-665. Эмаль МЛ-197; ГОСТ 23640. Эмаль МЛ-279, МЛ-2790П; ГОСТ 5971. Эмаль МЛ-629; ту 6-10-783. Эмаль МЛ-1110; ГОСТ 20481. Эмаль МЛ-1156; ГОСТ 5971. Эмаль МЛ-1195; ТУ 6-10-1672. Эмаль МЛ-1196; ТУ 6-10-1769. Эмаль МЛ-1202, МЛ-1202ПМ; ТУ 6-10-1761. Эмаль МЛ-1203; ТУ 6-10-1760. Эмаль МЛ-1214МЭ; ТУ 6-10-1834. Эмаль МЛ-1225; ТУ 6-10-1862. Эмаль МЛ-867; ТУ 6-21-11-658-406. Карбамидные. Эмаль МЧ-123; ТУ 6-10-979-84. Эмали МЧ-145; ГОСТ 23760. Эмали МЧ-181; ТУ 6-10-720. Эмали МЧ-240; ТУ 6-10-1701. Эмаль МЧ-277; ТУ 6-10-1299. Шпатлевка МЧ-0054; ТУ 6-10-1536. Нитроцеллюлозные. Грунтовка НЦ-0135; ТУ 6-10-1614. Грунтовка НЦ-081; ТУ 6-10-902. Грунтовка НЦ-0205; ТУ 6-10-1759. Лак НЦ-62; ОСТ 6-10-391. Лак НЦ-134; ТУ 6-10-1291. Лак НЦ-2101; ТУ 6-10-1615. Лак НЦ-2105; ТУ 6-10-1772. Эмаль НЦ-11, НЦ-11А; ГОСТ 9198. Эмаль НЦ-25; ГОСТ 5406. Эмаль НЦ-132; ГОСТ 6631. Эмаль НЦ-170; ту 6-10-1129. Эмаль НЦ-184; ГОСТ 18335. Эмаль НЦ-216, НЦ-217; ту 6-10-1343. Эмаль НЦ-221; ту 6-10-1021. Эмаль НЦ-246; ТУ 6-10-609. Эмаль НЦ-256; ГОСТ 25515. Эмаль НЦ-257М; ТУ 6-10-999. Эмаль НЦ-262; ТУ 6-10-915. Эмаль НЦ-273; ТУ 6-10-895. Эмаль НЦ-291Ц; ТУ 6-10-842. Эмаль НЦ-1125; ГОСТ 7930. Эмаль НЦ-1200; ту 6-10-1011. Эмаль НЦ-5123; ГОСТ 7462. Шпатлевка НЦ-008; ГОСТ 10277. Шпатлевка НЦ-0038; ту 6-10-272. Органосиликатные. Эмаль ОС-1201, ОС-1203 черная, ОС-5103; ТУ 84-725. Пентафталевые. Лаки ПФ-170, ПФ-171; ГОСТ 15907. Эмали ПФ-19М, ПФ-19Г; ТУ 6-10-1294. Эмаль ПФ-115; ГОСТ 6465. Эмаль ПФ-133; ГОСТ 926. Эмаль ПФ-163; ГОСТ 5971. Эмаль ПФ-167; ТУ 6-10-741. Эмаль ПФ-188; ГОСТ 24784. Эмаль ПФ-218ГС; ГОСТ 21227. Эмаль ПФ-223; ГОСТ 14923. Эмаль ПФ-241; ТУ 6-10-1676. Эмаль ПФ-837; ТУ 6-10-1309. Эмаль ПФ-910; ту 6-10-1233. Эмаль ПФ-1145; ТУ 301-10-021. Эмаль ПФ-1147 ВЭ; ТУ 6-10-1361. Эмаль ПФ-1189; ТУ 301-10-1710. Эмаль ПФ-1217 ВЭ; ТУ 6-10-1826. Эмаль ПФ-1248; ту 6-10-2096. Шпатлевка ПФ-002; ГОСТ 10277. Эмаль ПФ-1250ВС; ТУ 6-21-00204151-39. Эмаль ПФ-1331; ТУ 6-21-11-706-405. Краска ВД-ПФ-136; ТУ 6-10-11-364-587. Состав «Пентанил»; ТУ 6-27-8. Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные. Грунтовка ХВ-050; OCT 6-10-314. Краска П-ХВ-716; ТУ 6-10-1706. Лак XB-784; ГОСТ 7313-75. Лак XB-5179; ТУ 6-10-1244. Эмаль ХВ-16, ХВ-16Р; ТУ 6-10-1301. Эмаль ХВ-110; ГОСТ 18374. Эмаль ХВ-113; ГОСТ 18374. Эмаль ХВ-124; ГОСТ 10144. Эмаль ХВ-179; ТУ 6-10-773. Эмаль ХВ-238; OCT 6-10-314. Эмаль ХВ-518; ТУ 6-10-966. Эмаль ХВ-536; ТУ 6-10-845. Эмаль ХВ-553М; ТУ 6-10-780. Эмаль ХВ-556; ТУ 6-10-1138. Эмаль ХВ-714; ГОСТ 23626-79. Эмаль ХВ-785; ГОСТ 7313. Эмаль ХВ-1120; ТУ 6-10-1227. Эмаль ХВ-1149; ТУ 6-10-1295. Шпатлевка ХВ-004; ГОСТ 10277. Шпатлевка ХВ-0015; OCT 6-10-314. Эмаль ХВ-5323; ТУ 6-21-11-708-405. Грунтовка ХВ-0265; ТУ 6-21-11-405. Полиакриловые. Грунтовка АК-069; ГОСТ 25718. Грунтовка АК-070; ГОСТ 25718. Грунтовка АК-0138; ТУ 6-10-1591. Грунтовка АК-0209; ТУ 6-10-2065. Грунтовка В-АК-0158; ГОСТ 12707. Лак АК-113, АК-113Ф; ГОСТ 23832. Лак АК-181; ту 6-10-11-536-21. Эмаль АК-171; ГОСТ 10982. Эмаль АК-192; ТУ 6-10-847. Эмаль АК-194; ТУ 6-10-901. Эмали АК-1102; ТУ 6-10-1408. Эмаль АК-1239; ТУ 6-10-11-536-21. Эмаль АК-5178М; ТУ 6-10-1720. Поливинилацетальные. Грунтовка ВЛ-02, ВЛ-023; ГОСТ 12707. Краска П-ВЛ-212; ТУ 2329-065-05034239. Эмаль ВЛ-515; ТУ 6-10-1052. Полиуретановые. Грунтовка УРФ-0110; ту 6-10-1531. Лак УР-231; ТУ 6-10-863. Лак УР-268П; ТУ 6-10-1919. Лак УР-2112М; ТУ 6-10-1902. Лак УР-2124М; ТУ 6-10-1901. Эмаль УР-1128; ТУ 6-10-1421. Эмаль УР-1154; ТУ 6-10-1469. Эмаль УР-1161; ТУ 6-10-1758. Эмаль УР-1176; ТУ 6-10-1810. Лак УРФ-1; ТУ 6-10-11-03-104. Полиэфирные ненасыщенные. Грунтовка ПЭ-0165; ТУ 6-10-1740. Краска П-ПЭ-1130У; ТУ 6-10-1914. Лак ПЭ-232; ГОСТ 23438. Лак ПЭ-246; ТУ 6-10-791. Лак ПЭ-247; ТУ 6-10-987. Эмаль В-ПЭ-1179; ТУ 6-10-1801. Шпатлевка ПЭ-0044; ту 6-10-1580. Шпатлевка ПЭ-0089; ТУ 6-10-2050. Сополимеро-винилхлоридные. Грунтовка ХС-010; ТУ 6-21-51. Грунтовка ХС-059; ГОСТ 23494. Грунтовка ХС-068; ТУ 6-10-820. Грунтовка ХС-077; ТУ 6-10-803. Лак ХС-76; ТУ 6-21-7. Лак ХС-724; ГОСТ 23494. Эмаль ХС-75У; ТУ 6-10-2136. Эмаль ХС-119; ГОСТ 21824. Эмаль ХС-510; ТУ 6-10-84-4. Эмаль ХС-527; ТУ 6-10-710. Эмаль ХС-534; ТУ 6-10-801. Эмаль ХС-759; ГОСТ 23494. Эмаль ХС-5146; ту 6-10-1275. Фенольные. Грунтовка ФЛ-03К, ФЛ-03Ж; ГОСТ 9109. Грунтовка ФЛ-086; ГОСТ 16302. Грунтовка ФЛ-087; ТУ 6-10-1198. Лак ФЛ-582; ТУ 6-10-1236. Эмаль ФЛ-511; ТУ 6-10-704. Эмаль ФЛ-687; ТУ 6-10-1199. Эмаль В-ФЛ-1199; ту 6-10-1756. Эмаль В-ФЛ-1199Э; ТУ 6-10-1891. Фенолалкидные. Эмаль ФА-5104; ту 6-10-926. Фторопластовые. Эмаль ФП-55; ТУ 6-10-1885. Фторопласт Ф-2М-Д; ТУ 6-05-1781. Фторопласт Ф-3-Б; ГОСТ 13744. Фторопласт Ф-30-П; ТУ 301-10-1706. Фторопласт Ф-4 МБп; ТУ 6-05-041-581. Фторопласт Ф-40 ДП; ТУ 6-05-1706. Эпоксидные. Грунтовка ЭП-09Т желтая, красная; ТУ 6-10-1155. Грунтовка ЭП-057; ТУ 6-10-1117. Грунтовка ЭП-076; ТУ 6-10-755. Грунтовка ЭП-0109; ТУ 6-10-1809. Грунтовка ЭП-0140; ту 6-10-1563. Грунтовка ЭП-0156; ТУ 6-10-1786. Грунтовка В-ЭП-0190; ту 6-10-11-525-7. Грунтовка ЭП-0199; ТУ 6-10-2034. Грунтовка ЭП-0200; ТУ 6-10-1694. Грунтовка ЭП-0228; ТУ 6-10-1943. Краска П-ЭП-45; ту 6-10-1752. Краска П-ЭП-61; ТУ 6-10-11-306-6. Краска П-ЭП-134; ТУ 6-10-1954. Краска П-ЭП-177; ту 6-10-1575. Краска П-ЭП-177 (ОН); ТУ 6-10-1575. Краска П-ЭП-219, П-ЭП-219 (ОН); ТУ 6-10-1597. Краска П-ЭП-534; ТУ 6-10-1890. Краска П-ЭП-971; ТУ 6-10-1604. Лак ЭП-730; ГОСТ 20824. Лак ЭП-9114; OCT 6-10-429. Эмаль ЭП-51; ГОСТ 9640. Эмаль ЭП-56; ТУ 6-10-1243. Эмаль ЭП-91; ГОСТ 15943. Эмаль ЭП-140; ГОСТ 24709. Эмаль ЭП-148; ГОСТ 10982. Эмаль ЭП-191; ТУ 6-10-896. Эмаль ЭП-255; ГОСТ 23599. Эмаль ЭП-274; ТУ 6-10-1039. Эмаль ЭП-275; ГОСТ 23599. Эмаль ЭП-422; ту 6-10-2053. Эмаль ЭП-525; ГОСТ 22438. Эмаль ЭП-525П; ту 6-10-1560. Эмаль ЭП-567; ГОСТ 22369. Эмаль ЭП-575; ТУ 6-10-1634. Эмаль ЭП-586; ТУ 6-10-1437. Эмаль ЭП-711; ТУ 6-10-674. Эмаль ЭП-715, ЭП-716; ТУ 6-10-588. Эмаль ЭП-773; ГОСТ 23143. Эмаль ЭП-793 О НУ; ту 6-10-1538. Эмаль ЭП-925; ТУ 6-10-1413. Эмаль ЭП-1155; ТУ 6-10-1504. Эмаль ЭП-1236; ТУ 6-10-2095. Эмаль ЭП-2114; ТУ 6-10-1784. Эмаль В-ЭП-2100; ТУ 6-10-1502. Шпатлевка ЭП-0010; ГОСТ 28379. Шпатлевка ЭП-0020; ГОСТ 28379. Грунтовка ЭП-259; ТУ 6-21-11-666-405. Грунтовка ЭП-0266; ТУ 6-21-11-405. Эмаль ЭП-1294 и ЭП-1294М; ТУ 6-21-269. Эмаль ЭП-1299; ТУ 6-21-11-696-405. Эмаль ЭП-5287; ТУ 6-10-11-43-214. Эпоксиэфирные. Грунтовка ЭФ-065; ТУ 6-10-1435. Грунтовка ЭФ-094; ТУ 6-10-1523. Грунтовка ЭФ-0121; ТУ 6-10-1499. Грунтовка ЭФ-0137; ТУ 6-10-1480. Грунтовка В-ЭФ-0153; ту 6-10-1598. Эмали ЭФ-1118ПМ, ЭФ-1118М, ЭФ-1118ПГ; ГОСТ 5971 78. Эмаль ЭФ-1219; ТУ 6-10-1727. Этрифталевые. Эмаль ЭТ-199; ТУ 6-10-1440. Консервационные составы. Автоконсервант; ТУ 6-15-870. ЗВВД-13; ТУ 38-101-716. ИВВС-706 М; ТУ 38.1011165. ИВВС-Ф; ТУ 38.401133. Мовиль; ТУ 6-15-1131. Мольвин-МЛ; ТУ 38.101894. НГМ-МЛ; ТУ 38.101767. ПЭВ-74; ТУ 38.101103. Эпоксистирольные. Эмаль ЭС-5299; ТУ 6-21-11-336-14. Хлорированные полиэтиленовые. Эмаль ХП-188; ТУ 6-21-11-669-405. Эмаль ХП-1267; ТУ 6-21-11-632-405. Эмаль ХП-7120; ТУ 6-21-11-632-405. # ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Справочное # ПЕРЕЧЕНЬ КОНСЕРВАЦИОННЫХ СОСТАВОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОКРЫТИЙ Состав водно-восковой: Состав на органической основе: Аквамин; Мовиль; Автоконсервант; Мольвин; ЗВВД-13; Оремин; ИВВС-706; НГ-216; ИВВС-Ф; НГ-222А; НГ-224 ЗЛПР-12; ПЭВ-74; БНГМ-МЛ; МОПЛ-2; МОПЛ-3; НГМ-МЛ # ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Справочное # ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОНИРОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ ПОКРЫТИЙ В АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЯХ Таблица15 Обозначение; Наименование; Пункт экспонирования образцов покрытий. условий эксплуатации изделий с покрытием; климатического района по ГОСТ 16350 и ГОСТ 24482; представительный; экстремальный. ХЛ1, УХЛ1, ХЛ2, УХЛ2; Очень холодный Холодный Умеренно-холодный; Якутск Салехард Тюмень; Оймякон - Улан-Удэ. У1, У2; Умеренный; Москва; Мурманск, Волгоград. Умеренно-влажный Теплый влажный Жаркий сухой Очень жаркий сухой; Владивосток Батуми Ташкент Ашхабад; Курильск Астара - Термез. Т1, Т2; Тропический влажный; Гавана (р. Куба), Ханой (р. Вьетнам); -. Т1, Т2; Тропический (прибрежная территория); Аденский залив; -. # ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Справочное # ВЫБОР МЕТОДА ИСПЫТАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО ГОСТ 9.104 И ТИПА АТМОСФЕРЫ ПО ГОСТ 15150 Таблица 16 Обозначение; Тип атмосферы по ГОСТ 15150. условий; I; II; III; IV. эксплуатации по ГОСТ 9.104; Номер метода испытаний. У1; 2; 5; -; -. У2; 12; 15; -; -. У3; 12; 15; -; -. УХЛ4; 1; 1; -; -. ХЛ1; 3; 6; -; -. ХЛ2; 13; 16; -; -. ХЛ3; 13; 16; -; -. УХЛ4; 1; 1; -; -. УХЛ1; 3; 6; -; -. УХЛ2; 13; 16; -; -. УХЛ3; 13; 16; -; -. УХЛ4; 1; 1; -; -. Т1; 4; 7; 9; 11. Т2; 14; 17; 19; 21. Т3; 14; 17; 19; 21. О4; 1; 1; 1; 1. ОМ1; -; -; 10; -. ОМ2; -; -; 20; -. ОМ3; -; -; 20; -. ОМ4; -; -; 1; -. О1; -; -; -; 8. О2; -; -; -; 18. В3; -; -; -; 18 и 20. О4; -; -; -; 1. Bl; -; -; 8 и 10; 8 и 10. В2; -; -; 18 и 20; 18 и 20. В3; -; -; 18 и 20; 18 и 20. В4; -; -; 1; 1. # ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Рекомендуемое # КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЕГО ВИДА ПОКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ С МОРСКИМ УМЕРЕННО ХОЛОДНЫМ И ТРОПИЧЕСКИМ МОРСКИМ КЛИМАТОМ (группы условий эксплуатации ОМ1, ОМ2, ОМ3 по ГОСТ 9.104) 1. Количественная оценка внешнего вида покрытия учитывает виды разрушений, характеризующие изменение декоративных и защитных свойств. 2. Для учета в обобщенных оценках влияния отдельных видов разрушения в зависимости от условий эксплуатации для них установлены коэффициенты весомости (X), приведенные в табл. 17. Таблица 17 Виды разрушения; Условное обозначение; Коэффициент весомости видов разрушения (Х). Изменение блеска; Б; 0,24. Изменение цвета; Ц; 0,23. Грязеудержание; Г; 0,25. Меление; М; 0,28. Растрескивание; Т; 0,18. Отслаивание; С; 0,25. Образование пузырей; П; 0,20. Коррозия металла; К; 0,37. 3. Обобщенную количественную оценку изменения декоративных свойств покрытий (АД) вычисляют по формуле АД = ХаБ + ХаЦ + ХаГ + ХаМ. (2) где Х-коэффициент весомости каждого вида разрушения; аБ, аЦ, аГ, аМ-относительные оценки изменения блеска, цвета, грязеудержания, меления, величины которых в зависимости от балла определяют по табл. 18. Таблица 18 Балл по ГОС Г 9.407; Относительная оценка по изменению декоративных свойств покрытия (а); Относительная оценка по изменению защитных свойств покрытия (а); Относительная оценка по размеру разрушения (аЛР). 1; 1; 1; 1. 2; 0,7; 0,8; 0,7. 3; 0,5; 0,4; 0,5. 4; 0,1; 0,2; 0,1. 5; 0,0; 0,0; 0,0. При расчете относительную оценку отсутствующего вида разрушения принимают равной 1. 4. Обобщенную количественную оценку изменения защитных свойств покрытия (AЗ) рассчитывают по формуле АЗ = ХТ + ХС + ХП + ХК, (3) где Х-коэффициенты весомости каждого вида разрушения; Т, С, П, К-количественные оценки растрескивания, отслаивания, образования пузырей, коррозии металла, величины которых вычисляют по формулам: Т = 0,6 аТ + 0,4 аЛР; (4) С = 0,6 аС + 0,4 аЛР; (5) П = 0,6 аП + 0,4 аЛР; (6) К = 0,6 аК + 0,4 аЛ, (7) где аТ, аС, аП, аК-относительные оценки растрескивания, отслаивания, образования пузырей, коррозии металла, величины которых в зависимости от балла по ГОСТ 9.407 определяют по табл. 18. При расчете относительную оценку отсутствующего вида разрушения принимают равной 1. Результаты расчетов записывают с точностью lо сотых долей. 5. Пример расчета количественной оценки внешнего вида покрытия. Краткая запись оценки внешнего вида после испытаний: Б4, Ц2, Г2, М3, С2/2, П2/3, K3/4. Расчет обобщенной оценки по изменению декоративных свойств (АД) проводят по формуле (2). Коэффициенты весомости устанавливают по табл. 17. Относительные оценки изменения декоративных свойств устанавливают по табл. 18. В приведенном примере: аБ = 0,1; аД = 0,7; аГ = 0,7; аМ =0,5 аД = 0,24×0,1 + 0,23×0,7 + 0,25×0,7 + 0,28×0,5 = 0,5. Расчет обобщенной оценки по изменению защитных свойств (A3) проводят по формуле (3). Коэффициенты весомости устанавливают по табл. 17. Количественные оценки Т, С, П, К рассчитывают по формулам (4-7). Относительную оценку каждого вида разрушения устанавливают по табл. 18. В приведенном примере: Р = 1; С = 0,6×0,8 + 0,4×0,7 = 0,76; П = 0,6×0,8 + 0,4×0,5 = 0,68; К = 0,6×0,4 + 0,4×0,l = 0,28; АЗ = 0,18×1 + 0,25×0,76 + 0,20×0,68 + 0,37×0,28 = 0,61. # ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Справочное # ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫДЕРЖКИ ОБРАЗЦОВ ПРИ # УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЯХ Таблица 19 Последовательность перемещения и продолжительность выдержки образцов при испытаниях покрытий, предназначенных для эксплуатации во всех макроклиматических районах на суше Режимы испытаний; Продолжительность выдержки образцов в одном цикле для методов испытаний в зависимости от макроклиматического района, ч. Аппаратура; Температура,; Относитель-; Макроклиматический район. °С; ная влаж-; умеренный (У); холодный (ХЛ, УХЛ); тропический (T); общеклиматический (О). ность, %; Методы испытаний. 2; 5; 12; 15; 3; 6; 13; 16; 4; 7; 14; 17; 1; 8; 18. Камера влаги; 40±2; 97±3; 6; 4; 6; 4; 2; 2; 2; 2; -; -; -; -; 1; -; -. 55±2; 97±3; -; -; -; -; -; -; -; -; 10; 8; 10; 8; -; 7; 7. Камера влаги с выключенным обогревом; Не нормируется; 97±3; 2; 2; 2; 2; 2; -; 2; -; 2; 2; 2; о; 2; 1; 1. Камера сернистого газа (концентрация SO2 (5 ± 1) мг/м3); 40 ± 2; 97 ± 3; -; 2; -; 2; -; 2; -; 2; -; 2; -; 2; -; 2; 2. Камера тепла и холода; -(30 ± 3); Не нормируется; -; -; -; -; 6; 6; 6; 6; -; -; -; -; -; -; -. -(45 ± 3); То же; 3; 3; 3; 3; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. -(60 ± 3); »; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 3; 3. Аппарат искусственной погоды:. режим 4-16; 60 ± 3; Не нормируется; -; -; -; -; -; -; -; -; 10; 10; -; -; -; 10; -. режим 3-17; 7; 7; -; -; 5; 5; -; -; -; -; -; -; 2; -; -. Термокамера; 60 ± 2; »; -; -; 7; 7; -; -; 5; 5; -; -; 10; 10; -; -; 10. Камера тепла и холода; минус (60±3); »; -; -; -; -; 3; 3; 3; 3; -; -; -; -; -; -; -. Выдержка па воздухе; 15-30; Не более 80; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 2; 2; 2; 2; 19; 1; 1. Примечание. Для аппаратов искусственной погоды открытого типа ИП-1-3 температура в полезном объеме камеры-50-60 °С. Таблица 20 Последовательность перемещения и продолжительность выдержки образцов при испытаниях покрытий, предназначенных для эксплуатации во всех макроклиматических районах на море Режим испытаний; Продолжительность выдержки образцов. Температура, °С; Относительная влажность,; в одном цикле для методов испытаний в зависимости от макроклиматического района, ч. Аппаратура; %; Макроклиматический район. Тропический (прибрежная территория, T); Умеренно-холодный и тропический морской (ОМ). Методы испытаний. 9; 11; 19; 21; 10; 20. Камера соляного тумана (концентрация раствора NaCIдля распыления (50 ± 5) г/дм3; концентрация раствора Na2SO3-(10 ± 1) г/дм3; концентрация SO2-(40 ± 10) мг/м3); 35 ± 2; Не нормируется; -; -; -; -; 4; -. Камера соляного тумана (концентрация раствора NaCI для распыления (10 ± 1) г/дм3; концентрация раствора Na2SO3-(15 ± 0,5) г/дм3; концентрация SO2-(20 ± 5) мг/м3); 35 ± 2; То же; -; -; -; -; -; 2. Камера влаги; 55 ± 2; 97 ± 3; 5; 5; 5; 5; -; -. Камера соляного тумана (концентрация раствора NaCI для распыления (50 ± 5) г/дм3); 35 ± 2; Не нормируется; 3; 3; 3; 3; -; -. Камера влаги; 55 ± 2; 97 ± 3; 5; 3; 5; 3; -; -. Камера сернистого газа (концентрация SO2 (5 ± 1) мг/м3; 40 ± 2; 97 ± 3; -; 2; -; 2; -; -. Аппарат искусственной погоды (режим 4-16); 60 ± 3; Не нормируется; 10; 10; -; -; -; -. Термокамера; 60 ± 2; То же; -; -; 10; 10; -; -. Камера солнечной радиации; 55 ± 2; Не нормируется; -; -; -; -; 16; -. Камера влаги; 55 ± 2; 95 ± 3; -; -; -; -; 16; -. 45 ± 2; 97 ± 3; -; -; -; -; 38; -. Камера соляного тумана (концентрация раствора NaCIдля распыления (50 ± 1) г/дм3; 35 ± 2; Не нормируется. Камера влаги; 60 ± 2; Не нормируется; -; -; -; -; 2; 12. 55 ± 2; 95 ± 3; -; -; -; -; 8; -. 35 ± 2; 95 ± 3; -; -; -; -; -; 60. 25 ± 2; 97 ± 3; -; -; -; -; -; 14. Камера тепла и холода; -(40 ± 2); Не нормируется; -; -; -; -; 6; 6. Выдержка на воздухе; 15-30; Не более 80; 1; 1; 1; 1; 2; 2. Примечание. Для аппаратов искусственной погоды открытого типа ИП-1-3 температура воздуха в полезном объеме камеры-50-60 °С. # ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Справочное ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЙ БОЛЕЕ ГАРАНТИЙНОГО В МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ С УМЕРЕННЫМ И ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ 1. Для определения срока службы меламинных и пентафталевых покрытий испытания проводятся для условий эксплуатации У1 по методу 5, для условий эксплуатации ХЛ1 и УХЛ1-по методу 6. 2. Отсутствие коррозионных разрушений (АЗ1 по ГОСТ 9.407) после 40 циклов испытаний по методу 5 и 45 циклов по методу 6 гарантирует сохранность защитных свойств (АЗ1 по ГОСТ 9.407) в течение 5 лет в условиях умеренного и холодного климата. 3. При определении срока службы более 5 лет проводят сравнительные испытания с покрытиями, для которых установлен срок службы на основе испытаний в природных условиях по ГОСТ 6992. 4. Рекомендуемые системы сравнения покрытий для проведения испытаний приведены в табл. 21. Таблица 21 Система покрытия; Количество слоев; Подготовка поверхности; Продолжительность испытаний в природных условиях по ГОСТ 6992, годы, (оценка защитных свойств покрытий по ГОСТ 9.407, балл). в умеренном климате (У1); в холодном климате (ХЛ1). Эмаль МЛ-12; 2; Фосфатирование; 7-(К2/2); -. Грунтовка ФЛ-03К; 1. Эмаль МЛ-12; 2; Обезжиривание; -; 6(Р2/2). Грунтовка ФЛ-03Ж; 1. Эмаль ПФ-188; 2; Фосфатирование; -; 5(Р2/2). Грунтовка В-КФ-093; 1. Эмаль ПФ-188; 2; Фосфатирование; 12(К2/2); -. Грунтовка ГФ-017; 1. Эмаль АС-182; 2; Фосфатирование; 8(К2/2); 6(АЗ1). Грунтовка ГФ-017; 1. Эмаль ХВ-124; 3; Обезжиривание; -; 5(К2/2; Р2/2). Грунтовка АК-070; 1. Эмаль ХВ-124; Пескоструйная; 12(Р2/2); -. Грунтовка Фл-03к; 1; обработка. Примечания: 1. Знак «-» означает, что испытания в природных условиях не проводились. 2. Цифра перед скобкой указывает продолжительность испытаний в природных условиях, в скобках-оценка защитных свойств покрытий после испытаний. 5. Для проведения сравнительных испытаний выбирают покрытия с одинаковым типом пленкообразователя. 6. Испытания проводят до достижения определенной степени разрушения системы сравнения, указанной для данного покрытия в табл. 21. 7. Отсутствие изменений защитных свойств (АЗ1 по ГОСТ 9.407) на образцах исследуемой системы покрытия после испытаний по п. 6 гарантирует срок службы ее не менее установленного для системы сравнения. # ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Справочное # ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В МАКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ С МОРСКИМ УМЕРЕННО-ХОЛОДНЫМ И ТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ (группы условий эксплуатации ОМ1, ОМ2, ОМ3 по ГОСТ 9.104) 1. Для определения срока службы покрытий на основе новых лакокрасочных материалов испытания по методам 10 или 20 продолжают до достижения покрытиями критических значений обобщенных оценок АДкр или АЗкр. Для условий эксплуатации ОМ1 АДкр = 0,60, АЗкр = 0,65; для условий эксплуатации ОМ3 АДкр = 0,65, АЗкр = 0,70. 2. По результатам испытаний рассчитывают среднее значение продолжительности ускоренных испытаний в месяцах до достижения покрытием критического состояния. 3. Прогнозируемый срок службы лакокрасочных покрытий в условиях эксплуатации () в месяцах рассчитывают по формуле = kу×, (8) где kу-коэффициент ускорения испытаний, равный 22 для условий эксплуатации ОМ1; 28-для условий эксплуатации ОМ3. Ошибка прогнозирования составляет ± 10 %, поэтому окончательный срок службы покрытий определяют, как ± 10 %. # ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Справочное # ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ Таблица 22 Наименование аппаратуры; Тип аппаратуры. Камера тепла и холода; ТКСИ-0,2-80, КТХ-0,4-65/155. Камера соляного тумана; КТС-0,4, 12 КСТ-0,4-001. Камера влаги; Гидростат Г-4, КВ-0,4-95/70, КВ-1-95/ /55. Камера сернистого газа; КИС-0,4. Аппарат искусственной погоды; ИП-1-3, АИП-К по ГОСТ 23750. Камера солнечной радиации; 12.КСР-0,4-001. Термокамера; Электрошкаф сушильный лабораторный СНОЛ-3,5.3,5.3,5/3-И3. # ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Справочное # СООТВЕТСТВИЕ МЕТОДОВ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА МЕТОДАМ ОТМЕНЕННЫХ СТАНДАРТОВ Таблица 23 Наименование метода испытаний; Условное обозначение метода испытаний по настоящему стандарту; Условное обозначение метода испытаний отмененного стандарта. Испытание на стойкость к непродолжительному воздействию солнечного излучения, изменения температуры и повышенной влажности; 1; Д (ГОСТ 9.074). Испытание на стойкость к воздействию изменения температуры, повышенной влажности и солнечного излучения; 2 3 4; Б (ГОСТ 9.074) А (ГОСТ 9.404) А1 (ГОСТ 9.401). Испытание на стойкость к воздействию изменения температуры, повышенной влажности, сернистого газа и солнечного излучения; 5 6 7 8; А (ГОСТ 9.074) - А (ГОСТ 9.401.) -. Испытание на стойкость к воздействию повышенной температуры и влажности, соляного тумана и солнечного излучения; 9; В1 (ГОСТ 9.401). Испытание на стойкость к воздействию изменения температуры, повышенной влажности, соляного тумана, сернистого газа и солнечного излучения; 10 11; - В (ГОСТ 9.401). Испытание на стойкость к воздействию изменения температуры, повышенной влажности; 12 13 14; Г (ГОСТ 9.074) Б (ГОСТ 9.404) Б1 (ГОСТ 9.401). Испытание на стойкость к воздействию изменения температуры, повышенной влажности и сернистого газа; 15 16 17 18; В (ГОСТ 9.074) - Б (ГОСТ 9.401) -. Испытание на стойкость к воздействию соляного тумана, изменения температуры и повышенной влажности; 19; Г1 (ГОСТ 9.401). Испытание на стойкость к воздействию изменения температуры, повышенной влажности, соляного тумана и сернистого газа; 20 21; - Г (ГОСТ 9.401). Примечание. Знак «-» означает, что метод вводится впервые. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР РАЗРАБОТЧИКИ В. Я. Кантеров, канд. хим. наук; И. В. Елисаветская, канд. хим. наук; Ф. И. Ильдарханова (руководитель темы); Г. А. Миронова; Т. С. Моисеева; А. Т. Щеголева; Г. Н. Сатина; Н. В. Майорова, канд. хим. наук; И. Я. Лемешева; Т. В. Еремеева; Т. А. Прокофьева, канд. хим. наук; М. А. Михайлова, канд. техн. наук; В. Д. Пирогов, канд. техн. наук 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.03.91 № 335 3. Срок первой проверки-1996 г.; Периодичность проверки-5 лет 4. Стандарт соответствует международным стандартам ИСО 7253-84 (в част и условий и проведения испытаний); ИСО 3231-74 (в части проведения испытаний) 5. ВЗАМЕН ГОСТ 9.074-77; ГОСТ 9.401-89, ГОСТ 9.404-81 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка; Номер пункта, приложения. ГОСТ 9.032-74; 1.7; 1.14; 1.16; 1.22; 2.4.3.5; приложение 1. ГОСТ 9.045-75; 3.4. ГОСТ 9.050-75; 1.21. ГОСТ 9.104-79; Вводная часть; 1.7; 1.16; приложение 1, 2, 7, 8, 11. ГОСТ 9.105-80; 1.5. ГОСТ 9.308-85; 3.4. ГОСТ 9.402-80; 1.1, приложение 1. ГОСТ 9.403-80; 1.22. ГОСТ 9.407-84; 1.7; 1.14; 1.16; 2.4.3.5; 2.4.4.6; приложение 1, 8, 10. ГОСТ 12.1.004-85; 3.5. ГОСТ 12.1.005-88; 3.3. ГОСТ 12.1.016-79; 3.3. ГОСТ 12.3.005-75; 3.2. ГОСТ 20.57.406-81; 2.2.1: 2.2.3; 2.2.4; 2.2.6. ГОСТ 195-77; Приложение 4. ГОСТ 450-77; ». ГОСТ 926-82; Приложение 1, 2, 4. ГОСТ 1050-88; 2.1.2. ГОСТ 1347-77; Приложение 1, 4. ГОСТ 2603-79; Приложение 4. ГОСТ 3118-77; Приложение 4. ГОСТ 4233-77; ». ГОСТ 5406-84; Приложение 1, 2, 4. ГОСТ 5470-75; ». ГОСТ 5494-71; Приложение 1. ГОСТ 5631-79; Приложение 1, 4. ГОСТ 5971-78; ». ГОСТ 6465-76; Приложение 1, 2, 4. ГОСТ 6631-74; ». ГОСТ 6709-72; 3.3.3; приложение 4. ГОСТ 6745-79; Приложение 1, 4. ГОСТ 6992-68; 1.12; 2.3.7; 2.4.4.6; приложение. ГОСТ 7313-75; Приложение 1, 4. ГОСТ 7462-73; Приложение 1, 3, 4. ГОСТ 7930-73; Приложение 1, 4. ГОСТ 8018-70; ». ГОСТ 9045-80; 2.1.2. ГОСТ 9109-81; Приложение 1, 2, 4. ГОСТ 9151-75; Приложение 1, 4. ГОСТ 9198-83; Приложение 1, 2, 4. ГОСТ 9640-85; Приложение 1, 4. ГОСТ 9754-76; Приложение 1, 2, 4. ГОСТ 10144-89; ». ГОСТ 10277-90; ». ГОСТ 10982-75; ». ГОСТ 11066-74; Приложение 1, 4. ГОСТ 12026-76; Приложение 4. ГОСТ 12034-77; Приложение 1, 4. ГОСТ 12707-77; ». ГОСТ 13744-87; Приложение 4. ГОСТ 14923-78; Приложение 1, 2, 4. ГОСТ 15140-78; 1.14; 1.16; 2.4.1.2; 2.4.5.2.4. ГОСТ 15150-69; Вводная часть; 1.12; 1.16; приложение 3, 7. ГОСТ 15865-70; Приложение 1, 4. ГОСТ 15907-70; Приложение 1, 2, 4. ГОСТ 15943-80; Приложение 1, 4. ГОСТ 16302-79; ». ГОСТ 16350-80; Приложение 6. ГОСТ 16523-89; 2.1.2. ГОСТ 18099-78; Приложение 1, 2, 4. ГЬСТ 18335-83; Приложение 1, 3, 4. ГОСТ 18374-79; Приложение 1, 2, 4. ГОСТ 19024-79; Приложение 1, 4. ГОСТ 19214-80; Приложение 2, 4. ГОСТ 20289-74; Приложение 4. ГОСТ 20481-80; Приложение 1, 4. ГОСТ 20824-81; ». ГОСТ 20833-75; Приложение 2-, 4. ГОСТ 21227-75; Приложение 1, 2, 4. ГОСТ 21824-76; Приложение 1, 4. ГОСТ 22369-77; ». ГОСТ 22438-85; ». ГОСТ 23101-78; ». ГОСТ 23122-78; ». ГОСТ 23143-83; ». ГОСТ 2334.3-78; Приложение 1, 2, 4:. ГОСТ 23438-79; Приложение 2, 4. ГОСТ 23494-79; Приложение 1, 4. ГОСТ 23522-79; 2.3.5. ГОСТ 23599-79; Приложение 1, 4. ГОСТ 23626-79; Приложение 1. 4. ГОСТ 23640-79; Приложение 4. ГОСТ 23750-79; Приложение 12. ГОСТ 23760-79; Приложение 1, 2, 3. ГОСТ 23832-79; Приложение 1, 4. ГОСТ 24482-80; Приложение 6. ГОСТ 24595-81; Приложение 1, 4. ГОСТ 24709-81; Приложение 4. ГОСТ 24784-81; Приложение 1, 4. ГОСТ 24927-81; 2.2..3; приложение 4. ГОСТ 251.29-82; Приложение 2, 4. ГОСТ 25336-82; 2.3.9. ГОСТ 25515-82; Приложение 1, 4. ГОСТ 25718-83; ». ГОСТ 28379-89; Приложение 4. OCT 6-10-314-79; ». OCT 6-10-391-84; ». OCT 6-10-409-77; ». OCT 6-10-424-78; ». OCT 6-10-425-78; ». OCT 6-10-426-79; ». OCT 6-10-427-79; ». OCT 6-10-428-79; ». OCT 6-10-429-79; ». OCT 6-10-431-80; ». ТУ 6-05-041-581-80; ». ТУ 6-05-211-1329-83; ». ТУ 6-05-241-26-77; ». ТУ 6-05-241-450-85; ». ТУ 6-05-1420-75; ». ТУ 6-05-1706-85; ». ТУ 6-05-1781-84; ». ТУ 6-10-11-306-6-79; ». ТУ 6-10-11-525-7-85; ». ТУ 6-10-11-536--21-85; ». ТУ 6-10-100-113-81; ». ТУ 6-10-100-171-83; ». ТУ 6-10-391-84; ». ТУ 6-10-424-78; ». ТУ 6-10-427-79; ». ТУ 6-10-588-78; ». ТУ 6-10-604-85; ». ТУ 6-10-609-79; ». ТУ 6-10-63.6-79; ». ТУ 6-10-665-79; ». ТУ 6-10-674-75; ». ТУ 6-10-698-79; ». ТУ 6-10-704-75; ». ТУ 6-10-710-74. ТУ 6-110-711-79; ». ТУ 6-10-720-79; ». ТУ 6-10-741-75; ». ТУ 6-10-755-84; ». ТУ 6-10-772-79; ». ТУ 6-10-773-75; ». ТУ 6-10-774-79; ». ТУ 6-10-780-80; ». ТУ 6-10-783-77; ». ТУ 6-10-784-77; ». ТУ 6-10-789-79; ». ТУ 6-10-791-79; ». ТУ 6-10-801-76; ». ТУ 6-10-803-75; ». ТУ 6-10-814-80; ». ТУ 6-10-820-77; ». ТУ 6-10-842-75; ». ТУ 6-10-844-76; ». ТУ 6-10-845-85; ». ТУ 6-10-847-75; ». ТУ .6-10-848-75; ». ТУ 6-10-855-83; ». ТУ 6-10-863-84; ». ТУ 6-10-870-78; ». ТУ 6-10-895-82; ». ТУ 6-11-896-84; ». ТУ 6-10-901-78; ». ТУ 6-10-902-84; ». ТУ 6-10-915-75; ». ТУ 6-10-916-76; ». ТУ 6-10-926-79; ». ТУ 6-10-930-78; ». ТУ 6-10-940-79; ». ТУ 6-10-949-85; ». ТУ 6-10-966-75; ». ТУ 6-10-979-84; ». ТУ 6-10-987-76; ». ТУ 6-10-999-75; ». ту 6-10-1011-75; ». ту 6-10-1012-78; ». ТУ 6-10-1014-77; ». ТУ 6-10-1020-79; ». ТУ 6-10-1021-75; ». ТУ 6--10-1029-83; ». ТУ 6-10-1039-75; ». ТУ 6-10-1052-75; ». ТУ 6-10-1096-76; ». ту 6-10-1117-85; ». ТУ 6-10-1128-76; ». ТУ 6-10-1129-76; ». ТУ 6-10-1138-76; ». ТУ 6-10-1153-76; ». ТУ 6-10-1155-76; ». ТУ 6-10-1169-76; ». ТУ 6-10-1198-76; ». ТУ 6-10-1199-77; ». ТУ 6-10-1227-77; ». ТУ 6-10-1233-77; ». ТУ 6-10-1236-77; ». ТУ 6-10-1243-77; ». ТУ 6-10-1244-87; ». ТУ 6-10-1272-78; ». ту 6-10-1275-85; ». ту 6-10-1282-77; ». ТУ 6-10-1291-86; ». ту 6-10-1.294-87; ». ТУ 6-10-1295-78; ». ТУ 6-10-1299-72; ». ту 6-10-1301-83; ». ТУ 6-10-1309-82; ». ТУ 6-10-1341-78; ». ТУ 6-10-1343-78; ». ТУ 6-10-1361-78; ». ТУ 6-10-1368-86; ». ТУ 6-10-1386-86; ». ТУ 6-10-1406-84; ». ТУ 6-10-1406-78; ». ТУ 6-10-1413-78; ». ТУ 6-10-1420-75; ». ТУ 6-10-1421-76; ». ТУ 6-10-1435-78; ». ТУ 6-10-1437-79; ». ТУ 6-10-1440-79; ». ТУ 4-10-1454-79; ». ТУ 6-10-1469-82; ». ТУ 6-10-1473-76; ». ТУ 6-10-1480-75; ». ТУ 6-10-1499-75; ». ТУ 6-10-1502-79; ». ту 6-10-1504-75; ». ТУ 6-10-1510-85; ». ТУ 6-10-1523-75; ». ТУ 6-10-1531-75; ». ТУ 6-10-1536-86; ». ту 6-10-1538-78; ». ТУ 6-10-1540-78; ». ТУ 6-10-1546-76; ». ТУ 6-10-1559-76; ». ТУ 6-10-1560-76; ». ту 6-10-1563-84; ». ТУ 6-10-1575-76; ». ту 6-10-1580-76; ». ТУ 6-10-1591-77; ». ТУ 6-10-1597-77; ». ТУ 6-10-1598-77; ». ТУ 6-10-1603-86; ». ТУ 6-10-1604-77. ту 6-10-1614-77; ». ТУ 6-10-1615-77; ». ТУ 6-10-1634-77; ». ТУ 6-10-1654-83; ». ТУ 6-10-1672-78; ». ТУ 6-10-1'676-78; ». ТУ 6-10-1688-78; ». ТУ 6-10-1693-79; ». ТУ 6-10-1994-84; ». ТУ 6-10-1701-79; ». ТУ 6-10-1706-86; ». ТУ 6-10-1710-86; ». ТУ 6-10-1720-79; ». ТУ 6-10-1727-79; ». ту 6-10-1729-79; ». ТУ 6-10-1740-80; ». ТУ 6-10-1752-80; ». ТУ 6-10-1756-80; ». ТУ 6-10-1758-80; ». ТУ 6-10-1759-80; ». ТУ 6-10-1760-80; ». ТУ 6-10-1761-80; ». ТУ 6-05-04-581-80; ». ТУ 6-10-1772-81; ». ТУ 6-10-1784-80; ». ТУ 6-10-1786-80; ». ТУ 6-10-1801-81; ». ТУ 6-10-1809-81; ». ТУ 6-10-1810-81; ». ТУ 6-10-1826-81; ». ТУ 6-10-1834-81; ». ТУ 6-10-1836-81; ». ТУ 6-10-1848-82; ». ТУ 6-10-1862-82; ». ТУ 6-10-1885-83; ». ТУ 6-10-1890-83; ». ту 6-10-1891-83; ». ТУ 6-10-1901-83; ». ту 6-10-1902-83; ». ТУ 6-10-1914-83; ». ТУ 6-10-1916-83; ». ТУ 6-10-1910-83; ». ТУ 6-10-1941-84; ». ТУ 6-10-1943-84; ». ТУ 6-10-1954-84; ». ТУ 6-10-2003-85; ». ТУ 6-10-2027-85; ». ТУ 6-10-2050-86; ». ТУ 6-10-2053-86; ». ТУ 6-10-2065-86; ». ТУ 6-10-2084-86; ». ТУ 6-10-2094-87; ». ТУ 6-10-2095-87; ». ту 6-10-2096-87; ». ТУ 6-10-2136-88; ». ТУ 6-15-870-78; ». ТУ 6-15-1131-78; ». ТУ 6-21-7-89; ». ТУ 6-21-10-89; ». ТУ 6-21-51-89; ». ТУ 38.101103-83; ». ТУ 38.101716-78; ». ТУ 38.101767-84; ». ТУ 38.101894-81; ». ТУ 38.401133-87; ». ТУ 38.1011165-88; ». ОАЮ.504.004ТУ; ». |  |  |
| --- | --- | --- |